Išradimas priklauso žemės ūkio pramonei irskirtas medelių apsaugojimui nuo ligų, kenkėjų ir oro temperatūrinių svyravimų. Į medelių baltinimo kompozicijos sudėtį įeina šie komponentai, g: maltos kalcitinės negesintos  kalkės 2400-2600, skystas natrio stiklas 50-120, vario sulfatas 45-55, vanduo 9800-10200. Šie komponentai pasirinktinai gali būti pakeisti sekančiai: maltos kalcitinės negesintos kalkės - maltomis kalcitinėmis gesintomis kalkėmis, kreida, fosfogipsu; skystas natrio stiklas - kaulų klijais, kazeino klijais, vandens emulsiniais dažais, polivinilacetatine emulsija; vario sulfatas -vario oksichloridu, geležies sulfatu, polikarbacinu, polichomu.