Kompozicinių medžiagų  paruošimo galvaniniam padengimui būdas gali būti panaudotas elektronikos pramonėje daugiasluoksnių spausdintų plokšččių kiaurymių padengimui variu. šiuo būdu paruošiant gaminius nuriebina, ėsdina šarminiame permanganatiniame  tirpale ir dar apdoroja CN- jonų turinčiame tirpale.