Išradimas priklauso medicinos sričiai, būtent - stomatologijai ir dantų implantacijai. Išradimo tikslas - pagerinti dantų implantatų paviršiaus pritaikymą prie implantuojamų dantų kaulinio audinio. Išradimo esmė yra ta, kad titaninių dantų implantatų paviršiaus apdirbimas, ėsdinant juos rūgštimis, atliekamas laikant 72 val. koncentruotoje sieros rūgštyje +20 oC temperatūroje, po to perkeliant 30-čiai val. į koncentruotą druskos rūgštį +20 oC temperatūroje.