1

1. Peroralinio, prailginto atpalaidavimo tramadolio arba fiziologiniu požiūriu priimtinos tramadolio druskos preparato, pasižyminčio stabiliu saugojimui veiksmingos medžiagos atpalaidavimo profiliu, gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad veiksmingos medžiagos preparatą padengia vandenine etilceliuliozės dispersija, plastifikatoriumi turinčia mažiausiai vieną fiziologiniu požiūriu priimtiną lipofilinį alifatinės arba aromatinės C6-C40 dikarboksirūgšties diesterį ir alifatinį C1-C8 alkoholį, ir dangą džiovina produkto temperatūrose nuo 35 (C iki 80 (C tik padengimo metu, po džiovinimo nenaudojant jokio kietinimo. 

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plastifikatoriumi naudoja alifatinės arba aromatinės C6-C30, geriau C10-C16, dikarboksirūgšties diesterį ir alifatinį C2-C6, geriau C2-C5, alkoholį.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plastifikatoriumi naudoja dibutilftalatą, dietilftalatą, dibutilsebacatą arba dietilsebacatą, geriau dibutilsebacatą.

4. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plastifikatorių naudoja kiekiais nuo 5 masės % iki 50 masės %, geriau nuo 10 masės % iki 40 masės %, geriausiai nuo 10 masės % iki 30 masės % etilceliuliozės atžvilgiu.

5. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etilceliuliozės koncentracija vandeninėje dispersijoje yra nuo 3 masės % iki 35 masės %, geriau nuo 10 masės % iki 30 masės %.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prailginto poveikio padengimo džiovinimo procedūrą atlieka temperatūroje nuo 40(C iki 80(C, geriau nuo 50(C iki 70(C.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po prailginto poveikio padengimu uždeda vandenyje tirpių polimerų, geriau hidroksipropilmetilceliuliozės arba hidroksipropilceliuliozės ir talko, apsauginę dangą.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad masės padidėjimas dėl apsauginės dangos sudaro nuo 1 masės % iki 10 masės %, geriau nuo 2,5 masės % iki 5 masės %.

9. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiziologiniu požiūriu priimtina tramadolio druska yra tramadolio hidrochloridas.

10. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad veiksmingos medžiagos preparatą naudoja kaip daugybės dalelių veiksmingos medžiagos preparatą, optimaliai tablečių, mikrotablečių, granulių, piliulių arba kristalų pavidalu.

11. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dalelių vidutinis dydis yra 0,3-2,5 mm.

