PAGE  

1. Uždelsto atpalaidavimo ketoprofeno granulės, kiekviena susidedanti iš aktyvios šerdies, turinčios ketoprofeną, padengtą polimero sluoksniu, kuris įgalina uždelstai atpalaiduoti aktyvią medžiagą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad polimero sluoksnis turi savyje kopolimero poli(etilakrilato, metilmetakrilato, trimetilamonioetilmetakrilato chlorido) santykiu 1/2/0,2 30 ( vandeninę dispersiją ir kopolimero poli(etilakrilato, metilmetakrilato, trimetilamonioetilmetakrilato chlorido) santykiu 1/2/0,1 30( vandeninę dispersiją masių santykiu tarp 80/20 ir 95/5, geriausia, apytikriai lygiu 90/10.

2. Mikrogranulės pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad kopolimero poli(etilakrilato, metilmetakrilato, trimetilamonioetilmetakrilato chlorido) santykiu 1/2/0,2 30( vandeninės dispersijos ir kopolimero poli(etilakrilato, metilmetakrilato, trimetilamonioetilmetakrilato chlorido) santykiu 1/2/0,1 30( vandeninės dispersijos bendra masė sudaro tarp 1 ir 8 ( mikrogranulės masės, geriausia, 2-5 (.

3. Mikrogranulės pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad šerdį dengiantis enterinis sluoksnis turi plastiklio, tokio kaip trietilcitratas ir/arba lubrikanto, tokio kaip silicio oksidas.

4. Mikrogranulės pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad ketoprofenas sudaro 50-80 ( mikrogranulės masės, geriausia, 65-75 (.

5. Mikrogranulės pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad šerdis susideda iš neutralaus pagrindo grūdelio, padengto ketoprofenu ir rišančiuoju agentu, pavyzdžiui, poliakrilatu.

6. Mikrogranulės pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad neutralaus pagrindo grūdelis sudaro 10-40 mikrogranulės masės (, geriausia, 20-25 (.

7. Mikrogranulių pagal vieną iš 1-6 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima aktyvios šerdies padengimo, purškiant vandeninį tirpalą, turintį kopolimero poli(etilakrilato, metilmetakrilato, trimetilamonioetilmetakrilato chlorido) santykiu 1/2/0,2 30 ( vandeninę dispersiją ir kopolimero poli(etilakrilato, metilmetakrilato, trimetilamonioetilmetakrilato chlorido) santykiu 1/2/0,1 30( vandeninę dispersiją, stadiją.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvi šerdis yra gauta užnešant ketoprofeną ant neutralaus pagrindo grūdelių, rišančiojo agento, tokio kaip poliakrilatas, vandeninės suspensijos pagalba. 

9. Farmacinė kompozicija,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi mikrogranulių pagal vieną iš 1-6 punktą arba gautų būdu pagal 7 arba 8 punktą, masę, kuri apytikriai atitinka ketoprofeno 50-300 mg dienos dozei, geriausia, 100-200 mg dienos dozei.

