1. Matrica, skirta transderminiam rotingotino [(-)-5,6,7,8-tetrahidro-6-[propil[2-(-tienil)etil]amino]-1-naftolio] įvedimui, turinti matricos polimerą, persotintą rotigotino baze, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad matricos polimere neištirpinta rotingotino dalis yra dispergavusi matricos polimere kaip amorfinės dalelės su maksimaliu vidutiniu 30 m diametru ir matrica neturi tirpiklių, kristalizacijos inhibitorių ir dispergentų, su išlyga, kad matrica neturi lydalinių klijų.

2. Matrica, skirta transderminiam įvedimui rotigotino [(-)-5,6,7,8-tetrahidro-6-[propil[2-(-tienil)etil]amino]-1-naftolio], susidedanti iš

(a) matricos polimero,

(b) rotigotino bazės, esančios aukštesnėje koncentracijoje negu matricos polimero tirpumo riba, kur rotigotino dalis, neištirpusi matricos polimere yra pasisikirsčiusi matricos polimere kaip dispersinės dalelės su maksimaliu vidutiniu diametru 30 m ir

(c) pasirinktinai vienas arba daugiau antioksidantų,

su išlyga, kad matrica neturi lydalinių klijų.

3. Matrica pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur matricos polimeras yra aminoatsparus silicis arba aminoatsparaus silicio mišinys.

4. Matrica pagal bet kurį ankstesnį punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad matrica yra lipni.

5. Matrica pagal bet kurį ankstesnį punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad matrica susideda iš

(a) 60-95 masės  aminoatsparaus silicio arba aminoatsparaus silicio mišinio,

(b) 5-40 masės  amorfinės rotigotino bazės, disperguotos silikone,

(c) 0-2 masės  antioksidanto.

6. Plokščia sistema transderminiam rotigotino įvedimui, turinti matricą pagal bet kurį ankstesnį punktą ir rotigotinui nepralaidų pamušalą.

7. Plokščia sistema pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad rotigotino krūvis yra tarp 0,3 ir 6 mg/cm2.

8. Panaudojimas sistemos arba matricos pagal bet kurį ankstesnį punktą gamyboje vaisto, skirto Morbus Parkinsono arba neramių kojų sindromo gydymui.

9. Panaudojimas sistemos arba matricos pagal bet kurį ankstesnį punktą gamyboje vaisto, skirto depresijos gydymui.

10. Farmacinės matricos, skirtos rotigotino įvedimui, gamybos būdas b e s i s k i r i a n t i s iš eilės einančiomis pakopomis:

(a) matricos polimero ištirpinimas tirpiklyje,

(b) pridėjimas rotigotino bazės kristalinėje formoje, esančios didesniu kiekiu negu matricos polimero, panaudoto (a) pakopoje, tirpumo riba,

(c) pašalinimas tirpiklio ir pagamintos matricos masės kaitinimas mažiausiai iki 74 oC iki išsilydo rotigotinas,

(d) atšaldymas matricos masės,

su išlyga, kad matrica neturi lydalinių klijų.

11. Būdas pagal 10 punktą, kur polimero masė persotinta rotigotinu pagaminta (b) pakopoje uždedama ant rotigotinui nepralaidžios folijos ir toliau apdorojama kaip aprašyta 10 punkto (c) ir (d) pakopose.

12. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad matricos polimeras turi rotigotino tirpumą apie  3 masės .

13. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad matricos polimeras yra aminoatsparus silicio organinis polimeras.

14. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad matricos polimeras yra aminoatsparūs silicio kontaktiniai klijai arba keleto aminoatsparių silicio kontaktinių klijų mišinys.