1. Burnoje tirpstančios plėvelės kompozicija, apimanti:

a.) iš anksto neutralizuotą žarnyne tirpstantį polimerą, kuris yra poli(etilakrilato -metakrilo rūgšties) kopolimeras;

b.) mažiausiai vieną šarminį neutralizuojantį agentą; ir

c.) mažiausiai vieną aktyvų agentą, kuris yra nikotino aliejus.

2. Plėvelės kompozicija pagal 1 punktą, kur minėtas šarminis neutralizuojantis agentas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš natrio karbonato, natrio bikarbonato, kalio karbonato, kalio bikarbonato, dvibazinio natrio fosfato, tribazinio natrio fosfato, dvibazinio kalio fosfato, tribazinio kalio fosfato, kalcio karbonato, magnio karbonato, natrio hidroksido, magnio hidroksido, kalio hidroksido, aluminio hidroksido ir jų mišinių.

3. Plėvelės kompozicija pagal 1 arba 2 punktą, kur minėtas šarminis neutralizuojantis agentas ir minėtas aktyvus nikotinas yra atskirai patalpinti plėvelėje iki vartojimo per burną.

4. Plėvelės kompozicija pagal 3 punktą, kur plėvelė yra daugiakomponentė burnoje tirpstanti plėvelė, apimanti:

(a) pirmąjį komponentą, apimantį šarminį neutralizuojantį agentą ir ir vandenyje tirpų užpildą; ir

(b) antrąjį komponentą, apimantį aktyvų nikotiną, kuris yra nikotino aliejus, iš anksto neutralizuotą žarnyne tirpstantį polimerą, kuris yra poli(etilakrilato-metakrilo rūgšties) kopolimeras, ir plastifikatorių.

5. Burnoje tirpstančios plėvelės kompozicijos gavimo būdas, apimantis pakopas:

(a) žarnyne tirpstančio polimero, kuris yra poli(etilakrilato-metakrilo rūgšties) kopolimeras neutralizavimą, sumaišant su šarminiu neutralizuojančiu agentu, naudojant tirpiklį, siekiant paversti polimeriniu mišiniu;

(b) aktyvaus nikotino, kuris yra nikotino aliejus, papildomą pridėjimą į polimerinį mišinį;

(c) polimerinio mišinio užliejimą ant tinkamo paviršiaus; ir

(d) minėto polimerinio mišinio džiovinimą, siekiant paversti polimerine plėvele.

6. Būdas pagal 5 punktą, papildomai apimantis šias pakopas:

(e) šarminio buferinio agento ir vandenyje tirpaus užpildo ištirpinimą vandenyje, siekiant gauti buferinį mišinį;

(f) buferinio mišinio užliejimą ant polimerinės plėvelės, sudarant dengtą polimerinę plėvelę; ir

(g) minėtos dengtos polimerinės plėvelės džiovinimą.