1. Bent vieno smulkiai disperguoto triterpeno, pasižyminčio vidutiniu dalelių dydžiu mažesniu nei 50 (m panaudojimas oleogelyje kaip oleogelį suformuojančio agento.
2. Panaudojimas pagal 1 punktą, kur bent vieno triterpeno vidutinis dalelių dydis yra mažesnis nei 10 (m.
3. Panaudojimas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur bent vieno triterpeno antrinių aglomeratų dalis yra mažiau nei 20 masės (.
4. Panaudojimas pagal 3 punktą, kur bent vieno triterpeno dalelių dydis pasiskirstęs homogeniškai.

5. Panaudojimas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 1 m2/g ir 500 m2/g.
6. Panaudojimas pagal 5 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 10 m2/g ir 100 m2/g.
7. Panaudojimas pagal 6 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 20 m2/g ir 50 m2/g.
8. Panaudojimas pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur bent vieno triterpeno dalis yra daugiau nei 80 betulino masės (.
9. Oleogelis, apimantis:

- nepolinį skystį, kurio dalis yra tarp 80 ir 99 masės (, skaičiuojant nuo visos gelio masės,

- bent vieną smulkiai disperguotą triterpeną, kurio dalelių vidutinis dydis yra mažesnis nei 50 (m, kaip oleogelį formuojantį agentą, kurio dalis yra tarp 1 ir 20 masės (, skaičiuojant nuo visos gelio masės.
10. Oleogelis pagal 9 punktą, kur bent vieno triterpeno dalelių vidutinis dydis yra mažesnis nei 10 (m.

11. Oleogelis pagal 9 arba 10 punktą, kur bent vieno triterpeno antrinių aglomeratų dalis yra mažiau nei 20 masės (.
12. Oleogelis pagal 11 punktą, kur bent vieno triterpeno dalelių dydis pasiskirstęs homogeniškai.

13. Oleogelis pagal vieną iš 9-12 punktą, bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 1 m2/g ir 500 m2/g.
14. Oleogelis pagal 13 punktą, bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 10 m2/g ir 100 m2/g.
15. Oleogelis pagal 14 punktą, bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 20 m2/g ir 50 m2/g.
16. Oleogelis pagal vieną iš 9-15 punktą, kur bent vieno triterpeno dalis yra daugiau nei 80 betulino masės (.
17. Oleogelis pagal vieną iš 9-16 punktą, kur oleogelį suformuojančio agento dalis yra tarp 3 ir 15 masės (.
18. Oleogelis pagal 17 punktą, kur nepolinio skysčio dalis yra tarp 88 ir 94 masės (, o oleogelį suformuojančio agento dalis yra tarp 6 ir 12 masės (.
19. Oleogelis pagal vieną iš 9-18 punktą, kur nepolinis skystis yra augalinis, gyvulinės kilmės, mineralinis arba sintetinis aliejus.
20. Oleogelis pagal 19 punktą, kur aliejus yra vienas iš šių augalinių aliejų arba iš šių augalinių aliejų mišinių: saulėgrąžų aliejaus, alyvų aliejaus, avokadų aliejaus, migdolų aliejaus.
21. Oleogelis pagal vieną iš 9-18 punktą, kur nepolinis skystis yra vaškas arba parafinas.

22. Oleogelio gamybos būdas, apimantis tiktai šių ingredientų sumaišymą:

-nepolinio skysčio, santykiu nuo 80 iki 99 masės (, skaičiuojant nuo visos gelio masės;

-bent vieno smulkiai disperguoto triterpeno, pasižyminčio vidutiniu dalelių dydžiu, mažesniu nei 50 (m, kaip oleogelį suformuojančio agento, santykiu nuo 1 iki 20 masės (, skaičiuojant nuo visos gelio masės.
23. Būdas pagal 22 punktą, kur bent vieno triterpeno vidutinis dalelių dydis yra mažesnis nei 10 (m.

24. Būdas pagal vieną iš 22 ar 23 punktą, kur bent vieno triterpeno antrinių aglomeratų dalis yra mažiau nei 20 masės (.
25. Būdas pagal 24 punktą, kur bent vieno triterpeno dalelių dydis yra pasiskirstęs homogeniškai.

26. Būdas pagal vieną iš 22-25 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 1 m2/g ir 500 m2/g.
27. Būdas pagal 26 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 10 m2/g ir 100 m2/g.
28. Būdas pagal 27 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 20 m2/g ir 50 m2/g.
29. Būdas pagal vieną iš 22-28 punktą, kur bent vieno triterpeno dalis yra daugiau nei 80 betulino masės (.
30. Būdas pagal vieną iš 22-29 punktą, kur oleogelį suformuojančio agento dalis yra tarp 3 ir 15 masės (.
31. Būdas pagal 30 punktą, kur nepolinio skysčio dalis yra tarp 88 ir 94 masės (, o oleogelį suformuojančio agento dalis yra tarp 6 ir 12 masės (.
32. Būdas pagal vieną iš 22-31 punktą, kur nepolinis skystis yra augalinis, gyvulinės kilmės, mineralinis arba sintetinis aliejus.
33. Būdas pagal 32 punktą, kur aliejus yra vienas iš šių augalinių aliejų arba iš šių augalinių aliejų mišinių: saulėgrąžų aliejaus, alyvų aliejaus, avokadų aliejaus, migdolų aliejaus.
34. Būdas pagal vieną iš 22-29 ir 31 punktą, kur nepolinis skystis yra vaškas arba parafinas.

35. Bent vieno smulkiai disperguoto triterpeno, pasižyminčio vidutiniu dalelių dydžiu mažesniu nei 50 (m, panaudojimas skystyje kaip tirštiklio, naudojant triterpeną skystyje koncentracijomis žemiau gelio susidarymo ribos, kuri yra apibrėžta skysčiui ir triterpenui.
36. Panaudojimas pagal 35 punktą, kur bent vieno triterpeno dalelių vidutinis dydis yra mažesnis nei 10 (m.
37. Panaudojimas pagal 35 arba 36 punktą, kur bent vieno triterpeno antrinių aglomeratų dalis yra mažiau nei 20 masės (.
38. Panaudojimas pagal 37 punktą, kur bent vieno triterpeno dalelių dydis yra pasiskirstęs homogeniškai.
39. Panaudojimas pagal vieną iš 35-38 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 1 m2/g ir 500 m2/g.
40. Panaudojimas pagal 39 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 10 m2/g ir 100 m2/g.
41. Panaudojimas pagal 40 punktą, kur bent vieno triterpeno specifinis paviršiaus plotas yra tarp 20 m2/g ir 50 m2/g.
42. Panaudojimas pagal vieną iš 35-41 punktą, kur bent vieno triterpeno dalis yra daugiau nei 80 betulino masės (.

