1. Mažiausiai 90% amorfinės formos kaip nustatyta Rentgeno spinduliuotės miltelių difrakcijos matavimu, telmisartano gavimo būdas, apimantis:

a) vandeninio tirpalo, apimančio telmisartaną ir mažiausiai vieną bazinį agentą, paruošimą ir

b) minėto vandeninio tirpalo džiovinimą purškiant kambario temperatūroje arba padidintoje temperatūroje tarp 50 °C ir 100 °C vienpusės srovės arba priešingos srovės purškiamame džiovintuve ir esant nuo 1 iki 4 bar purškimo slėgiui, siekiant gauti purškiant išdžiovintą granuliatą, turintį šį dalelių dydžio pasiskirstymą:

d10 : ≤ 20 µm

d50 : ≤ 80 µm

d90 : ≤ 350 µm.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s t uo, kad remiantis 100 masės dalių telmisartano, purškiant išdžiovintas granuliatas apima nuo 5 iki 200 masės dalių bazinio agento.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad telmisartanas yra ištirpinamas vandenyje vieno arba daugiau bazinių agentų, parinktų iš grupės, susidedančios iš šarminio metalo hidroksido, bazinės amino rūgšties ir meglumino, pagalba.

4. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bazinis agentas yra natrio hidroksidas ir/arba megluminas.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad telmisartano vandeninis tirpalas papildomai apima plurono poloksamerą, kaip tirpiklį, ir/arba povidoną, kaip kristalizacijos lėtintoją.

6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad pradinio vandeninio tirpalo sausos dalies kiekis bendrai yra nuo 10 iki 40 masės %.

7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad vandeninis tirpalas yra purškiant išdžiovintas priešingų srovių purškiamame džiovintuve esant 3 bar purškimo slėgiui su:

• 125 °C įeinančio oro temperatūra,

• srovės, einančios pro kaitinančio gyvatuko vandens vonią, nustatyta 80 °C temperatūra ir

• 11 kg/h purškimo greičiu

• susidariusia apie 85 °C išeinančio oro temperatūra.

8. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad purškiant išdžiovintas granuliatas, turintis ≤ 5 masės % likutinę drėgmę, yra gaunamas atskyrimo ciklone.

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad purškiamojo džiovintuvo išeinančio oro temperatūra yra palaikoma nuo apie 80 °C iki 90 °C.

10. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad purškiant išdžiovintas granuliatas yra soliduotas tirpalas arba stiklas, turintis stiklėjimo temperatūrą Tg > 50 °C.

11. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad telmisartanas ir užpildai, esantys purškiant išdžiovintame granuliate yra amorfinio būvio, kuriuose neaptinkamas kristališkumo laipsnis.