1. Vandeninė polimerinė sistema PSA matricai transderminiams pleistrams, apimanti:

a) aktyvią sudedamąją dalį,

b) akrilo ir metakrilo rūgšties C1-C10 alkilo esterio kopolimero vandeninę dispersiją, kur kopolimeras sudaro nuo 10 iki 50 masės % bendros dispersijos masės, ir
c) plastifikatorių,

kur
• minėta aktyvi sudedamoji dalis dar veikia, kaip suslūgimą mažinantis agentas, galintis sumažinti vandens PSA dispersijos suslūgimą, paskleidus ant paviršiaus iki mažiau, nei 20 mm pločio po 3 minučių pauzės, ir 
• minėtos aktyvios sudedamosios dalies kiekis yra nuo 0,5 masės % iki 30 masės % sausojo kopolimero masės.

2. Vandeninė polimerinė sistema pagal apibrėžties 1 punktą, kur minėtas suslūgimą mažinantis agentas gali sumažinti vandens PSA dispersijos suslūgimą, paskleidus ant paviršiaus iki mažiau nei 12 mm pločio po 2 minučių pauzės.

3. Vandeninė polimerinė sistema pagal apibrėžties 1 arba 2 punktą, kur minėtos aktyvios sudedamosios dalies kiekis yra nuo 1 masės % iki 20 masės % sausojo kopolimero masės.

4. Vandeninė polimerinė sistema pagal bet kurį iš apibrėžties 1-3 punktų, kur minėta aktyvi sudedamoji dalis yra oksibutininas, diklofenako kalio druska arba nikotinas.

5. Vandeninė polimerinė sistema pagal bet kurį iš apibrėžties 1-4 punktų, kur minėtas kopolimeras yra etilo akrilato ir metilo metakrilato kopolimeras.

6. Vandeninė polimerinė sistema pagal apibrėžties 5 punktą, kur minėtame kopolimere, etilo akrilato ir metilo metakrilato kiekis yra nuo 25 iki 45 % visos dispersijos masės.

7. Vandeninė polimerinė sistema pagal apibrėžties 6 punktą, kur minėtame kopolimere etilo akrilato ir metilo metakrilato kiekis yra atitinkamai 30 ir 40 % visos dispersijos masės.

8. Vandeninė polimerinė sistema pagal bet kurį iš apibrėžties 1-7 punktų, kur plastifikatoriaus kiekis yra nuo 20 masės % iki 180 masės % sausojo kopolimero masės.
9. Vandeninė polimerinė sistema pagal apibrėžties 8 punktą, kur minėto plastifikatoriaus kiekis yra nuo 30 masės % iki 130 masės % sausojo kopolimero masės.
10. Vandeninė polimerinė sistema pagal bet kurį iš apibrėžties 1-9 punktų, kur minėtas plastifikatorius yra parinktas iš grupės, susidedančios iš polialkoholių, citrinos rūgšties esterių, triacetino, sebaco rūgšties esterių ir jų mišinių.

11. Vandeninė polimerinė sistema pagal apibrėžties 10 punktą, kur minėtas plastifikatorius yra parinktas iš citrinos rūgšties esterių ir sebaco rūgšties esterių.

12. Vandeninė polimerinė sistema pagal apibrėžties 10 punktą, kur minėtas plastifikatorius yra triacetinas.

13. Vandeninės polimerinės sistemos pagal bet kurį iš apibrėžties 1-12 
punktų gavimo būdas, apimantis tokias stadijas:

i) suslūgimą mažinantis agentas, susidedantis iš aktyvios sudedamosios dalies, yra disperguojamas arba ištirpinamas plastifikatoriuje,

ii) akrilo ir metakrilo rūgšties C1-C10 alkilo esterio kopolimero vandeninė dispersija sudedama į mišinį, paruoštą ankstesnėje stadijoje, ir sistema sumaišoma.
14. Slėgimui jautri lipni matrica transderminiams pleistrams, pagaminta su vandenine polimerine sistema pagal bet kurį vieną iš pateiktų apibrėžties 1-12 punktų.

15. Transderminis pleistras, apimantis slėgimui jautrią lipnią matricą pagal apibrėžties 14 punktą.

