1. Išgryninto biologiškai suyrančio poliesterio gavimo būdas, apimantis poliesterio ekstrahavimą superkritiniu skysčiu, apimančiu anglies dioksidą, siekiant gauti biologiškai suyrantį poliesterį, kur išgrynintas biologiškai suyrantis poliesteris ištirpsta superkritiniame skystyje ir yra išgaunamas išgarinant superkritinį skystį, ir kur poliestris frakcionuojamas eile nuoseklių ekstrahavimų superkritiniu skysčiu, kur kiekvienas po to einantis ekstrahavimas vykdomas aukštesniame slėgyje.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur poliesteris apima monomerinius vienetus D-laktidas, L-laktidas, DL-laktidas, pieno rūgštis, glikolidas, glikolio rūgštis arba ε-kaprolaktonas arba jų derinius.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur poliesteris yra poli(DL-laktidas-glikolidas) (PLG) ir išgrynintas biologiškai suyrantis poliesteris yra išgrynintas PLG kopolimeras.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur poli(DL-laktidas-glikolidas) yra prieš tai išgrynintas nusodinant tirpikliu.

5. Būdas pagal 3 punktą, kur išgrynintas PLG kopolimeras turi pieno rūgšties ir glikolio rūgšties molių santykį nuo 50/50 iki 99/1.

6. Būdas pagal 1 punktą, kur išgrynintas biologiškai suyrantis poliesteris apima vieną arba kelias funkcines grupes bent vienos molekulinės grandinės gale, arba vieną arba kelias funkcines grupes, prijungtas prie poliesterio molekulės grandinės, arba abu atvejus, kur funkcinė grupė yra karboksirūgšties, hidroksios, alkilo, akriloilo, esterio, polietilenglikolio (PEG), maleato, sukcinato arba citrato grupė arba jų derinys.
7. Būdas pagal 1 punktą, kur poliesteris turi vidutinę molekulinę masę (Mw) nuo 15 kDa iki 45 kDa.

8. Būdas pagal 1 punktą, kur anglies dioksidas apima bent 1 masės % kotirpiklio.

9. Būdas pagal 1 punktą, kur superkritinis skystis dar apima ko-tirpiklį, apimantį bent vieną iš 

Xenon (Xe), Freon-23, etano, N2O, SF6, propano, amoniako, etileno, n-C4H10, (C2H5)2O, THF, metileno chlorido, chloroformo, C6H5CF3, p-Cl-C6H4CF3, metanolio, etanolio, 1-propanolio, 2-propanolio, 1-heksanolio, 2-metoksietanolio, tetrahidrofurano, 1,4-dioksano, acetonitrilo, propileno karbonato, N,N-dimetilacetamido, dimetilsulfoksido, N-metilpirolidono, skruzdžių rūgšties, vandens, anglies disulfido, acetono, tolueno, heksanų arba pentanų, arba jų derinių.

10. Būdas pagal 1 punktą, kur poliesteris yra ekstrahuojamas superkritiniu skysčiu esant pastoviai temperatūrai, kur temperatūra yra bent jau virš 50 °C.

11. Būdas pagal 1 punktą, kur poliesteris yra nuosekliai ekstrahuojamas esant daugybei didėjančių temperatūros reikšmių nuosekliais superkritinio skysčio mėginiais, kur daugybė temperatūros reikšmių svyruoja nuo 50 °C iki 100 °C.

12. Būdas pagal 1 punktą, kur poliesteris yra nuosekliai ekstrahuojamas esant daugybei didėjančių slėgio reikšmių nuosekliais superkritinio skysčio mėginiais, kur daugybė slėgio reikšmių svyruoja nuo 1,000 psi (68,947 · 105 Pa) iki 12,000 psi (827, 364 · 105 Pa).

13. Būdas pagal 1 punktą, kur išgrynintas biologiškai suyrantis poliesteris pasižymi siauresniu molekulinės masės pasiskirstymu negu poliesteris.

14. Būdas pagal 1 punktą, kur išgrynintas biologiškai suyrantis poliesteris pasižymi polidispersiškumo indeksu mažesniu nei 1,7.

15. Būdas pagal 1 punktą, kur išgrynintas biologiškai suyrantis poliesteris, kai jis yra įterptas į kontroliuojamo atpalaidavimo vaisto formą, užtikrina sumažintą pradinį pralaidumo efektą. 

16. Būdas pagal 1 punktą, kur išgrynintas poliesteris apima mažiau nei 10 masės % oligomerų, kurių molekulinė masė yra iki 5 kDa, mažiau nei 2 masės % monomerų arba abu atvejus.

17. Išgrynintas biologiškai suyrantis PLG kopolimeras, gautas būdu pagal 3 punktą.
18. Kontroliuojamo atpalaidavimo vaisto forma, apimanti takią kompoziciją, apimančią išgrynintą biologiškai suyrantį poliesterį pagal 1 punktą, organinį tirpiklį, pasižymintį bent šiek tiek tirpumu kūno skysčiuose ir biologiškai aktyvią medžiagą.

19. Kontroliuojamo atpalaidavimo vaisto forma pagal 18 punktą, kur biologiškai aktyvi medžiaga apima oktreotidą, GHRP-1 arba risperidoną.

