1. Būdas, apimantis:

vandens ir anglies dioksido reagavimą su cinku reakcijos kameroje, kad būtų gaunamas vandenilis, anglies monoksidas ir cinko oksidas; ir

regeneravimą cinko iš cinko oksido, reaguojant reakcijos kameroje (405) bent daliai cinko oksido su metanu, kur reagavimas ir regeneravimas yra vykdomas toje pačioje reakcijos kameroje (405).

2. Būdas pagal 1 punktą, dar apimantis anglies monoksido ir vandenilio reagavimą, kad būtų gaunamas kuras.

3. Būdas pagal 2 punktą, dar apimantis prieš kuro gavimą, sintetinių dujų aušinimą dujų turbina, naudojant sintetines dujas kaip darbinį skystį.

4. Būdas pagal 1 punktą, dar apimantis bent dalies anglies dioksido atskyrimą iš dujų mišinio, kuris gaunamas bent iš vieno sekančių: sąvartynų dujų, gamtinių dujų ir dujinių produktų fermentacijos, ir atskirto anglies dioksido įvedimą į reakcijos kamerą (405).

5. Būdas pagal 1 punktą, kur anglies dioksidas ir metanas yra gaunami bent iš sekančių: sąvartynų dujų arba gamtinių dujų.