1. Polikaprolaktono (PCL) turinčių mikrodalelių gavimo būdas, kur būdas apima sekančias pakopas:
a1) PCL polimero ištirpinimą tirpiklyje ir ištirpinto PCL polimero sumaišymą su skysčiu, apimančiu paviršiaus aktyvumo medžiagą, kur minėta paviršiaus aktyvumo medžiaga yra metilceliuliozė, kurio koncentracija yra tarp maždaug 1 ir maždaug 5 w/w %, kur minėto skysčio klampumas yra intervale nuo apie 1 iki apie 400000cp,

b) PCL turinčių mikrodalelių suformavimą iš a1) gauto tirpalo.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur tirpiklis yra parinktas iš halogeną turinčių junginių.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur tirpiklis yra dichlormetanas.
4. Būdas pagal 3 punktą, kur b) pakopa apima PCL turinčių mikrodalelių sudarymą, ekstrahuojant tirpiklį iš šių PCL turinčių dalelių, disperguotų skystyje, apimančiame paviršiaus aktyvumo medžiagą, ekstrakcijos išgarinimu.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur metilceliuliozė turi Mn 63000 ir kur metilceliuliozės koncentracija geriau yra tarp apie 1 ir apie 2,5 w/w %.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur PCL polimeras yra linijinis polimeras, kopolimeras, terpolimeras arba skirtingų tipų homo/ko/terpolimerų mišinys.

7. PCL homopolimero mikrodalelės, gaunamos būdu pagal 5 punktą, pasižyminčios sekančiomis charakteristikomis:

i) diametrą, kuris yra intervale tarp 5 ir 200 µm,

ii) homogeninį tankį, formą ir turinį,

iii) iš esmės sferines mikrosferas,

iv) glotnų paviršių.

8. PCL homopolimero mikrodalelės pagal 7 punktą, kur diametras yra intervale tarp 25 ir 75 µm.

9. Biodegraduojantis injekcinis gelis, apimantis PCL homopolimero mikrodaleles pagal 7 arba 8 punktą ir nešiklį, pasirinktinai kur papildomai yra aktyvus ingredientas.

10. Gelis pagal 9 punktą, kuriame yra aktyvus ingredientas, kur aktyvus ingredientas yra anestetikas.

11. Gelis pagal 9 arba 10 punktą, kuris yra implantas arba užpildas.

12. Gelis pagal bet kurį iš 9-11 punktų, skirtas panaudoti kaip vaistas, geriau odos anomalijų arba defektų gydymui ir/arba šlapimo pūslės funkcijos kontrolei ir/arba skrandžio refliukso kontrolei, ir/arba lytinės disfunkcijos gydymui, ir/arba balso stygų gydymui.

13. Gelis pagal bet kurį iš 9-11 punktų, kaip kosmetinis gelis.

14. Gelio pagal bet kurį iš 9-13 punktų panaudojimas gamybai vaisto, skirto odos anomalijų arba defektų gydymui ir/arba šlapimo pūslės funkcijos kontrolei ir/arba skrandžio refliukso kontrolei, ir/arba lytinės disfunkcijos gydymui, ir/arba balso stygų gydymui.

15. Gelio panaudojimas pagal 13 punktą kosmetiniam pritaikymui.
