1. Kompozicija, tinkama injekcijai adata šeimininkui, apimanti:

mikrodaleles, turinčias masės vidutinį skersmenį intervale nuo mažiausiai 10 µm iki 250 µm ir apimančias polimerinį rišiklį ir aktyvų agentą, kur aktyvus agentas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš risperidono, 9-hidroksirisperidono ir jų farmaciniu požiūriu priimtinų druskų, ir polimerinis rišiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš poli(glikolio rūgšties), poli-d,l-pieno rūgšties; poli-l-pieno rūgšties, aukščiau minėtų kopolimerų, poli(alifatinių karboksirūgščių), kopolioksalatų, polikaprolaktono, polidioksanono, poli(orto karbonatų), poli(acetalių), poli(pieno rūgšties-kaprolaktono), poliortoesterių, poli(glikolio rūgšties-kaprolaktono), polianhidridų, polifosfazinų, albumino ir kazeino; ir

vandeninės injekcijos nešiklį, apimantį klampumą didinantį agentą, drėkinantį agentą ir tonusą reguliuojantį agentą,

kur mikrodalelės yra suspenduotos injekciniame nešiklyje didesnės, negu 30 mg/ml koncentracijos, siekiant gauti suspensiją, kur vandeninės injekcijos nešiklis turi didesnį negu 20 mPa·s (20 cp) ir mažesnį negu 60 mPa·s (60 cp) klampumą, esant 20 °C, nustatytą Brookfield modelio LVT viskozimentu, sumontuotu su UL adapteriu.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, kur polimerinis rišiklis yra poli(d,l-laktido-ko-glikolidas), turintis laktido molinė santykį su glikolidu intervale nuo 85:15 iki 50:50.

3. Kompozicija pagal 1 arba 2 punktą, kur suspensijos skystos fazės klampumas yra 40 cp, esant 20 °C.

4. Kompozicija pagal 1, 2 arba 3 punktą, kur suspensijos skystos fazės klampumas yra didesnis negu 50 mPa·s (50 cp) ir mažesnis negu 60 mPa·s (60 cp), esant 20 °C.

5. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur mikrodalelių masės vidutinis skersmuo yra intervale nuo 20 µm iki 150 µm.

6. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur mikrodalelės yra suspenduotos injekcijos nešiklyje, esant koncentracijai nuo 100 mg/ml iki 400 mg/ml.

7. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur klampumą padidinantis agentas yra parinktas iš natrio karboksimetilceliuliozės, polivinilpirolidono ir hidroksipropilmetilceliuliozės.

8. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur klampumą padidinantis agentas yra natrio karboksimetilceliuliozė.

9. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur drėkinantis agentas yra parinktas iš polisorbato 20, polisorbato 40 ir polisorbato 80.

10. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur tonusą reguliuojantis agentas apima natrio chloridą.