PAGE  

1. Aktyvios medžiagos kristalinių mikrodalelių gamybos būdas, apimantis pakopas, kuriose į aktyvios medžiagos pirminių dalelių ir inertiškai susiformavusių vienetų, turinčių maksimalų dydį 0,1 - 2 mm suspensiją tirpiklio ir ne tirpiklio aktyviai medžiagai mišinyje pridedamas (a) aktyvios medžiagos tirpalas tirpiklyje, ir (b) ne tirpiklis;
kur tirpiklis ir ne tirpiklis maišosi naudojamu kiekybiniu santykiu; suspensija yra maišoma, tuo metu aktyvi medžiaga kristalizuojasi iš suspensijos, aktyvi medžiaga atskiriama produkto dalelių pavidale, ir produkto dalelės tada džiovinamos, kur pirminės dalelės ir produkto dalelės yra kristalinės, jos yra aktyvios medžiagos stabiliausios kristalų modifikacijos, pasižymi kristalų paviršiaus plotu 3-10 m2/g ir lazerio difrakcijos metodu nustatytas pirminių ir produkto dalelių dydžių pasiskirstymas kiekvienoms yra d50 = 1-2 mm, d99 < 6 mm and d100 < 12 mm, kur d dydis reiškia dalelių tūrio procentą.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad produkto dalelių atskyrimas vykdomas pašalinant produkto dalelių suspensiją, geriau, tuo, kad būdas atliekamas nepertraukiamai.

3. Būdas pagal 1 arba punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sumaišymas vykdomas maišant suspensiją maišikliu.

4. Būdas pagal vieną iš 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad d10 produkto dalelių yra < 0.7 mm ir d100 produkto dalelių yra < 8 mm.

5. Būdas pagal vieną iš 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suspensijoje nėra jokių papildomų užpildų.
6. Būdas pagal vieną iš 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvi medžiaga yra steroidinis hormonas arba gliukokortikoidas, geriau, parinktas iš grupės, apimančios drospirenoną, desogetrelį, dienogestą, etinilestradiolį, flutikazoną ir budezonidą.

7. Aktyvios medžiagos dalelių kietos formos gamybos būdas, apimantis būdą pagal vieną iš 1-6 punktą, kur į atskirtas produkto daleles prieš džiovinimą papildomai pridedamas hidrofilinis, farmaciniu požiūriu priimtinas užpildas.

