1. Absorbento lapas (10) iš celiuliozės pluošto su viršutine ir apatine pusėmis, absorbento lapas (10)  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

(i) turi pluoštu praturtintas tuščiavidures skliautines sritis (12), išsikišančias iš viršutinės lapo (10) pusės, minėtos tuščiavidurės skliautinės sritys (12) turi šonines sienas (34) ir bent 5 % didesnį vietinio pagrindo svorį negu lapo (10) vidutinis pagrindo svoris;

(ii) turi jungiančias sritis (18), sudarančias tinklą, kuris sujungia skliautines sritis (12), sujungiančių sričių (18) vietinio pagrindo svoris yra mažesnis negu skliautinių sričių (12) vietinis pagrindo svoris; ir

(iii) turi perėjimo sritis (38) su bendromis pluoštinėmis sritimis, kurios pereina nuo sujungiančių sričių (18) į skliautines sritis (12) besitęsiant į viršų ir į vidų nuo sujungiančių sričių (18) į skliautinių sričių (12) šonines sienas (34).

2. Absorbento lapas (10) pagal 1 punktą, kur bendros pluoštinės sritys yra balno formos, ir/arba, kur pluoštu praturtintų tuščiavidurių skliautinių sričių (12) vietinio pagrindo svoris yra bent 10 % didesnis negu lapo (10) vidutinis pagrindo svoris, ir/arba,

kur bent dalis pluoštu praturtintų tuščiavidurių skliautinių sričių (12) arba perėjimo sričių (38) pasižymi pluošto orientacijos polinkiu į formavimo krypčiai (CD) statmeną kryptį, ir/arba,

kur bent dalis sujungiančių sričių (18) pasižymi pluošto orientacijos polinkiu į formavimo krypčiai (CD) statmeną kryptį, ir/arba,

kur sujungiančios sritys (18) apibrėžia iš esmės vieną plokštumą, ir/arba, kur bent dalis skliautinės srities (12) šoninių sienų (34) pluoštų pasižymi sujungta struktūra ant šoninių sienų (34) tiek išorinių, tiek ir vidinių paviršių, ir/arba, kur absorbento lapas (10) pasižymi pagrindo svorio nevienodumu, kuris kinta apie iš esmės pastovią vidutinę pagrindo svorio reikmę, ir/arba,

kur absorbento lapo (10) pagrindo svoris kinta kaip dvimatė pasikartojanti struktūra, ir/arba,

kur dvimatė pasikartojanti struktūra apima:

(i) lauką, turintį iš esmės vienodą pagrindo svorį; ir

(ii) daugybę pagrindo didesnio svorio sričių, paskirstytų pasikartojančia struktūra lauke, ir/arba,

kur daugybė pagrindo didesnio svorio sričių apima daugybę diskrečių skliautinių sričių (12), ir/arba,

kur absorbento lapas (10) yra paverčiamas į audinį, turintį specifinę masę, kuri yra didesnė negu 2,58 (mm/8 lapai)/(g/m2) (6,25(milis/8 lapai)/(svaras/stopa)), ir/arba,

kur absorbento lapas (10) yra paverčiamas į audinį, turintį specifinę masę, kuri yra didesnė negu 3,2 (mm/8 lapai)/(g/m2) (7,75(milis/8 lapai)/(svaras/stopa)).

3. Absorbento celiuliozinis lapas (10) pagal 1 punktą, kur šoninių sienų (34) vietinio pagrindo svoris yra didesnis negu lapo (10) vidutinis pagrindo svoris ir kur šoninės sienos yra suformuotos išilgai skliautinės srities (12) bent priekinio krašto.

4. Absorbento celiuliozinis lapas (10) pagal 3 punktą,

kur kiekviena skliautinė sritis (12) turi šoninę sieną (40) su nuolydžiu, ir/arba,

kur skliautinės sritys (12) pasižymi vietinio pagrindo svoriu, kuris yra bent 5% didesnis negu vidutinis lapo (10) pagrindo svoris, ir/arba,

kur skliautinės sritys (12) pasižymi vietinio pagrindo svoriu, kuris yra bent 10% didesnis negu vidutinis lapo (10) pagrindo svoris, ir/arba,

kur skliautinių sričių (12) šoninės sienos (34) apima sritis iš sujungto pluošto, kuris tęsiasi į viršų ir į vidų, ir/arba,

kur sujungtos pluoštų (38) grupės yra balno formos, ir/arba,

kur skliautinių sričių (12) šoninės sienos (34) apima sujungtas pluoštų, sudarančių balno formos sritis, besitęsiančias bent dalinai aplink skliautines sritis (12), grupes, ir/arba,

kur kiekviena šoninė siena (34) tęsiasi į viršų ir į vidų tam, kad suformuotų balno formos stipriai sutankintą sujungtą pluoštinę sritį aplink skliautinės srities (12) pagrindą, ir/arba,

kur sujungtos pluoštinės sritys apima balno formos perėjimo sritis, kurios tęsiasi į viršų ir įprastai į vidų nuo sujungiančių sričių (18) į skliautinių sričių (12) šonines sienas (34), ir/arba,

kur balno formos perėjimo sritys suformuoja sritis, kurios bent dalinai apriboja skliautinių sričių (12) pagrindus, ir/arba,

kur balno formos perėjimo sritys suformuoja sritis, kurios yra išlenktos formos apie dalį skliautinių sričių (12) pagrindų.

5. Absorbento lapas (10) pagal 1 punktą, papildomai apimantis karūnuotas pluoštu praturtintas dalis (24) su tuščiavidurių skliautinių sričių (12) pluošto orientacijos polinkiu į formavimo krypčiai (CD) statmeną kryptį.

6. Juosta krepuoto absorbento celiuliozinio lapo (10) gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

(a) yra suspaudžiamai nusausinama popieriaus gamybai skirta medžiaga tam, kad būtų suformuotas susidarantis tinklas (154), turintis akivaizdžiai atsitiktinį popieriaus gamybos pluošto pasiskirstymą;

(b) susidarantis tinklas (154) yra taikomas ant judančio perdavimo paviršiaus (358), kuris juda perdavimo paviršiaus greičiu;

(c) susidarantis tinklas (154) yra krepuojamas juosta nuo perkėlimo paviršiaus (358) esant suderinimui nuo 30% iki 60%, naudojant įprastai plokščią polimerinį krepavimo juostą (50), kuris turi kiaurai juostos einančias perforacijas, krepavimo naudojant juostą žingsnis, vykdomas taikant slėgį juostinio krepavimo suspaudime (174), apribotame tarp perdavimo paviršiaus (358) ir krepavimo juostos (50), kur krepavimo juosta (50) juda juostos greičiu, kuris yra lėtesnis negu perdavimo paviršiaus greitis; ir

(d) tinklas (154) yra džiovinamas,

kur popieriaus gaminimo medžiaga yra parinkta, o krepavimo naudojant jusotą ir džiovinimo žingsniai yra valdomi taip, kad išdžiūvęs tinklas turi:

(i) pluoštu praturtintas tuščiavidures skliautines sritis (12), išsikišančias nuo lapo (10) viršutinės pusės, tuščiavidurės skliautinės sritys (12) turi šonines sienas (34) ir vietinio pagrindo svory, kuris yra bent 5% didesnis negu lapo (10) vidutinis pagrindo svoris,

(ii) sujungimo sritis (18), sudarančias tinklą, tarpusavyje sujungiantį lapo (10) skliautines sritis (12), sujungimo sričių (18) vietinio pagrindo svoris yra mažesnis negu skliautinių sričių (12) vietinio pagrindo svoris; ir

(iii) perėjimo sritis (38) su sujungtomis pluoštinėmis sritimis, kurios pereina nuo sujungimo sričių (18) į skliautines sritis (12), išsitęsdamos į viršų ir į vidų nuo sujungimo sričių (18) į skliautinių sričių šonines sienas (34).

7. Būdas pagal 6 punktą, papildomai  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: (e) prieš džiovinant tinklą (154), krepavimo juosta (50) yra veikiama vakuumu kuomet tinklas (154) yra laikomas ant juostos (50) tam, kad būtų išplėstas tinklas (154), ir/arba, kur krepavimo juosta (50) turi atsitiktinį perforacijų raštą, ir/arba,

kur ne atsitiktinis raštas yra išskirstytas raštas, ir/arba,

kur krepavimo juostos(50) perforacijos apima užapvalintas perforacijas, kurios turi angas ant juostos krepavimo pusės, kurios yra didesnės negu ertmės ant juostos iš įrenginio pusės, ir/arba,

kur krepavimo juostos (50) perforacijos turi ovalių formų ertmes, kurių pagrindinės ašys yra lygiagrečios formavimo krypčiai (CD) statmenai kryčiai, ir/arba,

kur krepavimo jusotos (50) storis yra nuo 0,2 mm iki 1,5 mm, ir/arba,

kur krepavimo juosta (50) apibrėžia pakeltas briaunas (110) aplink perforacijų angas ant juostos krepavimo pusės, ir/arba,

kur pakeltų briaunų (110) aukštis yra nuo apie 10% iki 30% juostos storio, virš juostą supančių sričių, ir/arba,

kur krepavimo juosta (50) yra iš esmės vientisos konstrukcijos, pagamintas iš vieno iš kieto polimero lapo medžiagos, sustiprinto polimerinio lapo medžiagos, ir užpildyto polimerinio lapo medžiagos, ir/arba,

kur krepavimo juosta (50) yra pagamintas iš lazeriu pragręžto monolitinio poliesterio lakšto.

8. Absorbento lapas (10) pagal 1 punktą, kur tuščiavidurės skliautinės sritys (12) turi sujungtus dangtelius (32).

9. Absorbento lapas (10) pagal 8 punktą, kur kiekvienas sujungtas dangtelis (32) yra įprastai suformuotas kaip sferoidinio gaubto dalis.

10. Absorbento lapas (10) pagal 8 punktą, kur kiekvienas sujungtas dangtelis (32) yra įprastai suformuotas kaip sferoidinio gaubto viršūnės dalis.