1. Oleogelis, skirtas naudoti žaizdų gydymui, turintis nepolinio skysčio ir triterpeno turinčių miltelių kaip oleogelį formuojantį agentą,

kur triterpeno turinčių miltelių sudėtyje yra betulino ir lupeolio, ir betulino bei lupeolio bendra frakcija triterpeno turinčiuose milteliuose yra didesnė negu 80 masės %.

2. Oleogelis, skirtas naudoti pagal 1 punktą, skirtas naudoti žaizdų gijimui reepitelizacijos fazėje.

3. Oleogelis, skirtas naudoti pagal 1 arba 2 punktą, turintis:

nepolinio skysčio su frakcija tarp 80 masės % ir 99 masės %, vertinant pagal bendrą gelio svorį,

triterpeno turinčių miltelių kaip oleogelį formuojantį agentą su frakcija tarp 1 masės % ir 20 masės %, vertinant pagal bendrą gelio svorį.

4. Oleogelis, skirtas naudoti pagal 3 punktą, kur nepolinio skysčio frakcija sudaro tarp 88 masės % ir 94 masės % ir oleogelį formuojančio agento frakcija sudaro tarp 6 masės % ir 12 masės %.

5. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur nepolinis skystis yra augalinės kilmės aliejus, gyvulinės kilmės aliejus, mineralinė arba sintetinė alyva.

6. Oleogelis, skirtas naudoti pagal 5 punktą, kur aliejus yra augalinės kilmės aliejus, pasirinktas kaip vienas iš tokių: saulėgrąžų aliejaus, alyvuogių aliejaus, avokado aliejaus, migdolų aliejaus.

7. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur triterpeno turinčiuose milteliuose triterpeno frakcijos yra daugiau negu 80 masės %.

8. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur triterpeno turinčiuose milteliuose triterpeno frakcijos yra daugiau negu 90 masės %.

9. Oleogelis, skirtas naudoti pagal 8 punktą, kur betulino frakcija triterpeno frakcijoje sudaro daugiau negu 50 masės %, arba daugiau negu 60 masės %.

10. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur vidutinis dalelių dydis triterpeno turinčiouse milteliuose yra tarp 20 nm ir 50 μm.

11. Oleogelis, skirtas naudoti pagal 10 punktą, kur vidutinis dalelių dydis triterpeno turinčiuose milteliuose sudaro mažiau negu 10 μm.

12. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, skirtas naudoti žaizdų gydyme pūslinės epidermolizės žaizdoms.

13. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš 1-11 punktų, skirtas naudoti žaizdų gydyme, žaizdoms, atsivėrusioms dėl atsidalinusios odos pašalinimo.

14. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš 1-11 punktų, skirtas naudoti žaizdų gydyme, po gydymo lazeriu atsiradusioms žaizdoms.

15. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, į kurio sudėtį taip pat įeina žaizdų gijimo medžiaga.

16. Oleogelis, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur betulino ir lupeolio bendra frakcija triterpeno turinčiuose milteliuose sudaro daugiau negu 85 masės %.

17. Oleogelis 2, skirtas naudoti pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur triterpeno turinčiuose milteliuose taip pat yra betulino rūgšties, oleanolio rūgšties, eritrodiolio.