1. Kompozicija, skirta naudoti hiperkalemijos gydymui, kur kompozicija yra katijonų mainų kompozicija, apimanti cirkonio silikatą, kurio formulė (I):

ApMxZr1-xSinGeyOm	(I)

kur:

A yra natrio jonas, rubidžio jonas, cezio jonas, kalcio jonas, magnio jonas, hidronio jonas arba jų mišiniai;

M yra bent vienas karkasinės struktūros metalas, kur karkasinės struktūros metalas yra hafnis (4+), alavas (4+), niobis (5+), titanas (4+), ceris (4+), germanis (4+), prazeodimis (4+), terbis (4+) arba jų mišiniai;

"p" vertė yra nuo 1 iki 20;

"x" vertė yra nuo 0 iki mažiau nei 1;

"n" vertė yra 0 < n ≤ 12;

"y" vertė yra nuo 0 iki 12;

"m" vertė yra nuo 3 iki 36 ir 1 ≤ n + y ≤ 12;

kur kompozicija pasižymi vidutiniu dalelių dydžiu, didesniu už 3 mikronus, ir mažiau nei 7% dalelių kompozicijoje turi skersmenį, mažesnį už 3 mikronus, ir kompozicija pasižymi natrio kiekiu, mažesniu nei 12 masės %.

2. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur natrio kiekis yra mažesnis už 6 masės %.

3. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur natrio kiekis yra ribose nuo 0,05 iki 3 masės %.

4. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur natrio kiekis yra mažesnis nei 0,01 masės %.

5. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur vidutinis dalelių dydis yra ribose nuo 5 iki 1000 mikronų.

6. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur vidutinis dalelių dydis yra ribose nuo 20 iki 100 mikronų.

7. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur kompozicija pasižymi miltelių rentgeno spindulių difrakcijos spektru, generuotu naudojant vario K-alfa spinduliavimo šaltinį, parodančiu bent tokius d atstumo reikšmes:

pirmą d atstumą ribose nuo 2,7 iki 3,5 angstremų, turintį pirmą intensyvumo vertę;

antrą d atstumą ribose nuo 5,3 iki 6,1 angstremų, turintį antrą intensyvumo vertę, kur antra intensyvumo vertė yra mažesnė už pirmą intensyvumo vertę;

trečią d atstumą ribose nuo 1,6 iki 2,4 angstremų, turintį trečią intensyvumo vertę;

ketvirtą d atstumą ribose nuo 2,0 iki 2,8 angstremų, turintį ketvirtą intensyvumo vertę; ir

penktą d atstumą ribose nuo 5,9 iki 6,7 angstremų, turintį penktą intensyvumo vertę, kur trečia, ketvirta ir penkta intensyvumo vertės, kiekviena yra mažesnė nei pirma ir antra intensyvumo vertės.

8. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur kompozicija yra kapsulės arba tabletės formoje.

9. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur pacientas kenčia nuo ūmios hiperkalemijos.

10. Kompozicija, skirta naudoti pagal 9 punktą, kur pacientui yra skirtina dozė nuo 0,7 iki 1 500 mg/kg/dienai.

11. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur pacientas kenčia nuo lėtinės hiperkalemijos.

12. Kompozicija, skirta naudoti pagal 11 punktą, kur pacientui yra skirtina dozė nuo 0,25 iki 100 mg/kg/dienai.

13. Kompozicija, skirta naudoti pagal 1 punktą, kur pacientas turi stazinio širdies nepakankamumo riziką.