1. Hidroksietilo krakmolo, turinčio heptono rūgšties liekaną bent viename jo gale, gavimo būdas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apima šiuos etapus:
a) hidroksietilo krakmolą ištirpina vandenyje,
b) pH vertę nustato nuo 8,0 iki 10,0,
c) į hidroksietilo krakmolo tirpalą prideda cianido junginio, kaitina tirpalą iki temperatūros nuo 80 iki 99 °C ir laiko jį šioje temperatūroje pirmą laiko periodą, ir
d) pH vertę nustato nuo 2,0 iki 4,0, tirpalą priveda iki temperatūros nuo 50 iki 90 °C ir laiko jį šioje temperatūroje antrą laiko periodą.

2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidroksietilo krakmolas turi mažesnę, nei 200 000 g/mol vidutinę molekulinę masę, nustatant ją molekulinių sietų chromatografijos (SEC) būdu.

3. Būdas pagal apibrėžties 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krakmolo vidutinis molinis pakeitimo laipsnis yra nuo 0,4 iki 0,6.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra pagamintas iš bulvių krakmolo.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po d) etapo seka šie etapai:

e) šaldo tirpalą iki temperatūros nuo 10 iki 40 °C,

f) prideda į tirpalą geležies junginio, 

g) po trečio laiko periodo, tirpalo pH vertę nustato nuo 2,0 iki 4,0, ir 
h) stabilizuoja susidariusį hidroksietilo krakmolo kompleksą, mažiausiai vieną kartą pakaitinant jį iki temperatūros nuo 80 iki 99 °C, atšaldant iki temperatūros nuo 10 iki 40 °C ir pH vertę nustatant nuo 3,0 iki 7,0.

6. Būdas pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad h) etapas 
vykdomas taip, kad pH vertė, gauta po kaitinimo etapo, einančio po ankstesnio kaitinimo etapo, būtų didesnė, nei pH vertė ankstesniame kaitinimo etape. 

7. Būdas pagal apibrėžties 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad h) etapas yra vykdomas tokiais poetapiais:

h1) kaitina tirpalą iki temperatūros nuo 80 iki 99 °C, išlaiko jį šioje temperatūroje ketvirtą laiko periodą, atšaldo iki temperatūros nuo 10 iki 40 °C, pH vertę nustato nuo 3,0 iki 5,0, 

h2) kaitina tirpalą iki temperatūros nuo 80 iki 99 °C, išlaiko jį šioje temperatūroje penktą laiko periodą, atšaldo iki temperatūros nuo 10 iki 40 °C, pH vertę nustato nuo 4,0 iki 6,0, ir 
h3) kaitina tirpalą iki temperatūros nuo 80 iki 99 °C, išlaiko jį šioje temperatūroje šeštą laiko periodą, atšaldo iki temperatūros nuo 10 iki 40 °C, pH vertę nustato nuo 5,0 iki 7,0.

8. Būdas pagal bet kurį iš apibrėžties nuo 5 iki 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad geležies junginys yra geležies druska.

9. Būdas pagal apibrėžties 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad geležies druska yra geležies(III) druska.
10. Būdas pagal bet kurį iš apibrėžties nuo 5 iki 9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidroksietilo krakmolo ir geležies kompleksas turi apskritiminio judėjimo spindulį, ribose nuo 30 iki 70 nm, nustatomą pagal lauko srauto frakcionavimą.
