1. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui, kurios sudėtyje yra biologiškai skylančio polipieno rūgšties (PLA) termoplastinio polimero, DMSO ir aromatazės inhibitoriaus junginio, kuris yra letrozolas arba anastrozolas (atskirai arba derinyje), apibūdinamo kaip suspensinis aromatazės inhibitoriaus junginys tirpale, kurio sudėtyje yra DMSO ir PLA, sudarantis 20–30 % bendros junginio masės, kai kontaktuojant su vandeniniais arba kūno skysčiais kompoziciją galima sukietinti, kad būtų galima suformuoti kietą arba gelio tipo in situ implantą, su terapinėmis vertėmis taikant in vivo mažiausiai 100 nmol/ml daugiau nei 60 dienų, kur tirpalas, kurio sudėtyje yra DMSO ir PLA, sudaro 40–43 % masės nuo 100 % pieno PLA ir 57–60 % DMSO masės.

2. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui pagal 1 punktą, kur aromatazės inhibitoriaus junginys yra suspensinis tirpalas, kurio sudėtyje yra DMSO ir PLA, ir sudaro 25 % visos kompozicijos masės.

3. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui pagal 1 punktą, kur aromatazės inhibitoriaus junginyje dalelių dydžio pasiskirstymas sudėtinėje medžiagoje matuojant lazerio spindulio difrakcijos metodu vandens suspensijoje iki užtamsinimo yra 9,41 %:

■ < 10 % dalelių yra mažesnės nei 20 mikrometrų,

■ < 10 % dalelių yra didesnės nei 350 mikrometrų ir

■ d0,5 yra 70–200 mikrometrų.

4. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui pagal 1 punktą, kur PLA baigiamoji grupė yra esteris.

5. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui pagal bet kurį iš pirmesnių punktų, kur sudėtinė medžiaga spinduliuojama didžiausia 35 kGy verte.

6. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui pagal 1 punktą, kur DMSO ir aromatazės inhibitoriaus junginio santykis yra nuo 0,5 iki 3,7.

7. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui pagal 1 punktą, kur DMSO ir aromatazės inhibitoriaus junginio santykis yra nuo 1,7 iki 1,8.

8. Kompozicija, tinkama formuoti in situ intramuskuliniam implantui pagal 1 punktą, kur tirpalo, kurio sudėtyje yra DMSO ir PLA, klampumas, matuojant 25 ºC rotaciniu viskometru, yra nuo 0,8 iki 1,8 Pa.s.

9. 1–8 punktų kompozicija skirta vartoti kaip vaistas nuo krūties vėžio.

10. Rinkinys tinkamas in situ paruošti bet kurio iš 1–8 punktų kompozicijai, kur aromatazės inhibitoriaus junginys ir polimeras kietąja forma yra pirmajame konteineryje, o DMSO yra antrajame atskirame konteineryje.

11. 10 punkto rinkinys, kurioje polimeras yra liofilizuotas.

12. Rinkinys tinkamas in situ paruošti bet kurio iš 1–8 punktų kompozicijai, kur aromatazės inhibitoriaus junginys yra pirmajame konteineryje kietąja forma, o DMSO ir polimeras yra antrajame konteineryje tirpale.