1. Cirkonio silikato kompozicija, apimanti cirkonio silikatą, kurios formulė (I):

ApZrSinOm	(I)

kur

A yra natrio jonas arba hidronio jonas, arba jų mišiniai,

„p“ vertė yra 1–20,

„n“ vertė yra 3,0–3,2,

„m“ vertė yra 9,0–9,5, kur kompozicija apima ZS-9 ir ZS-7 ir joje nėra aptinkamų ZS-8 kiekių.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, kur ZS-9 rentgeno spindulių difrakcijos modelis yra

| d(Å) | I |
| --- | --- |
| 5,9–6,7 | m |
| 5,3–6,1 | m–s |
| 2,7–3,5 | vs |
| 2,0–2,8 | w–m |
| 1,6–2,4 | w |

3. Kompozicija pagal 1 punktą, kur ZS-7 rentgeno spindulių difrakcijos modelis yra

| d(Å) | I |
| --- | --- |
| 6,8–7,6 | vs |
| 5,6–6,4 | m |
| 3,7–4,5 | m |
| 3,6–4,4 | m |
| 2,6–3,4 | s–vs |
| 2,5–3,3 | m |
| 2,4–3,2 | vs |

4. Kompozicija pagal 1 punktą, kur ZS-8 rentgeno spindulių difrakcijos modelis yra

| d(Å) | I |
| --- | --- |
| 12,0–13,2 | vs |
| 3,9–4,7 | m |
| 2,8–3,6 | m |
| 2,3–3,1 | m |
| 2,2–3,0 | w |
| 2,1–2,9 | w |

5. Kompozicija pagal 1 punktą, kur ZS-9 vidutinis dalelių dydis yra didesnis nei 3 mikronai, ir mažiau nei 7 % kompozicijos dalelių skersmuo yra mažesnis nei 3 mikronai, ir natrio kiekis kompozicijoje yra mažesnis nei 12 % masės.

6. Kompozicija pagal 1 punktą, kur ZS-9 yra iš dalies protonuotas.

7. Kompozicija pagal 6 punktą, kur protonuoto ZS-9 kalio mainų greitis yra didesnis nei 3,1 meq/g.

8. Kompozicija pagal 6 punktą, kur protonuoto ZS-9 kalio mainų greičio intervalas yra 3,2–3,5 meq/g.

9. Kompozicija pagal 6 punktą, kur protonuoto ZS-9 kalio mainų greitis yra > 2,46 meq/g.

10. Kompozicija pagal 1 punktą, kur protonuoto ZS-9 natrio kiekis yra mažesnis nei 12 %.