1. Enterine plėvele dengta tabletė, apimanti (A) tabletės šerdį, kurios sudedamoji dalis yra vaistinis ingredientas ir kurios masė yra 1,000 mg ar daugiau; (B) dangos sluoksnį, kuris yra vandenyje tirpus polimeras, padengiantis tabletės šerdies paviršių, vandenyje tirpaus polimero dangos sluoksnis (B) neturi enterinės savybės; ir (C) enterinį dangos sluoksnį, ištirpstantį esant pH 7 ar aukštesniam, kuris padengiamas ant dangos sluoksnio, kuriame yra vandenyje tirpaus polimero, paviršiaus, kur dangos sluoksnio (B) polimero kiekio ir dangos sluoksnio (C) polimero kiekio suma yra nuo 10 iki 18 mg / cm2, dangos sluoksnio (B) polimero kiekis yra nuo 6 iki 12 mg / cm2, ir dangos sluoksnio (C) polimero kiekis yra nuo 3 iki 6 mg / cm2.

2. Enterine plėvele dengta tabletė pagal 1 punktą, kur (A) tabletės šerdies svoris yra nuo 1,000 iki 1,500 mg.

3. Enterine plėvele dengta tabletė pagal 1 arba 2 punktą, kur vaistinio ingrediento kiekis yra nuo 700 iki 1,300 mg.

4. Enterine plėvele dengta tabletė pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų, kur vandenyje tirpus polimeras yra vienas arba keli elementai, parinkti iš grupės, susidedančios iš vandenyje tirpių celiuliozės eterių.

5. Enterine plėvele dengta tabletė pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, kur enterinis dangos sluoksnis, ištirpstantis, esant pH 7 ar aukštesniam, yra danga, suformuota iš vieno ar daugiau polimerų, parinktų iš grupės, susidedančios iš metakrilo rūgšties kopolimerų.

6. Enterine plėvele dengta tabletė pagal bet kurį iš 1 - 5 punktų, kur bendra masė yra nuo 1,200 iki 1,600 mg.

7. Enterine plėvele dengta tabletė pagal bet kurį iš 1 - 6 punktų, kur vaistinis ingredientas yra storosios žarnos ligos terapinis agentas.

8. Enterine plėvele dengta tabletė pagal bet kurį iš 1 - 6 punktų, kur vaistinis ingredientas yra terapinis agentas skirtas uždegiminiam žarnyno susirgimui.

9. Enterine plėvele dengta tabletė pagal bet kurį iš 1 - 6 punktų, kur vaistinis ingredientas yra 5-aminosalicilo rūgštis.

10. Enterine plėvele dengta tabletė pagal bet kurį iš 1 - 9 punktų, kur dangos sluoksnio (B) santykis pagal polimero masę (B / C) nuo 1,0 iki 2,5 dangos sluoksnio (C).