1. Būdas, skirtas nuovirų mažinimui arba pašalinimui fosforo rūgšties gamybos drėgno proceso metu, kuriame į fosforo rūgšties gamybos srautą bet kurioje drėgno proceso stadijoje prideda nuoviras slopinantį kiekį reagento, apimančio polimerą, kuris yra poliaminas, pasirinktas iš grupės, susidedančios iš: i) poli-dialilo dimetilo amonio

chlorido; ii) polietilenimino darinių; iii) linijinės arba šakotosios grandinės poliamino, kurio formulė II

kur

n = sveikas skaičius nuo 2 iki 200;

R1 yra pasirinktas iš H, C1-C12-alkilo arba C6-C12-arilo; ir

R2 yra pasirinktas iš H, C1-C10-alkilo arba C6-C10-arilo arba

kur R1, R2 ir n yra kaip nurodyta formulei II; ir

iv) jų mišinių,

kur minėtas nuoviras slopinantis kiekis atitinka reagento masės santykį su fosforo rūgšties mase nuo 10 g/t iki 1000 g/t.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur poliaminas, kurio formulė (II), yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš polialkileniminų, kur alkileno grupė yra iki C4-alkilenas; ir jų mišinių.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur pridėjimo stadiją vykdo prie fosforo rūgšties gamybos proceso vienos arba kelių iš malimo stadijos; virinimo stadijos; filtravimo stadijos; skaidrinimo stadijos ir kondensavimo/garinimo stadijos.

4. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, kur sumažinamų arba pašalinamų fosforo rūgšties nuovirų medžiagos rūšys yra pasirinktos iš grupės, susidedančios iš Si2F6; Na2SiF6; K2SiF6; CaSiF6 2 H2O; CaF2; MgF2; CaSO4 · 2 H2O; MgSiF6 · 6 H2O; Mg0.8Al1.5F6 · X H2O, kur X yra sveikas skaičius intervale nuo 2 iki 10; MgH2P6O7; CaSO4; Al(PO3)3; NaK2AlF6; Ca3(AlF6)2 · 4 H2O; MgNaAlF6 · 2 H2O; Ca4SO4AlSiF13 · 10 H2O; ir jų mišinių.

5. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur poliaminas yra formulės II ir yra polietileniminas.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų, kur poliaminas yra formulės II ir poliaminas yra šakotosios grandinės.