1. Sterilios ir injekcinės kompozicijos gamybos būdas, kur būdas apima, mažiausiai, stadijas, kuriose:

a) paruošia bent vieną hialurono rūgšties arba jo druskos gelį, kur minėta hialurono rūgštis yra pasirinkta iš skersinius ryšius turinčios hialurono rūgšties formos, neturinčios skersinių ryšių hialurono rūgšties formos arba jų mišinio;

b) į minėtą hialurono rūgšties gelį įdeda bent mepivakaino hidrochloridą kaip anestezinį agentą; ir

c) b) stadijoje gautą mišinį sterilizuoja.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtą c) stadiją vykdo temperatūros intervale nuo 120 iki 140° C.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur hialurono rūgšties vidutinė molekulinė masė yra intervale nuo 50 000 iki 10 000 000 daltonų.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur skersinius ryšius turinčią hialurono rūgštį a) stadijoje pirmiausiai gauna, sudarant skersinius ryšius veikiant neturinčią skersinių ryšių hialurono rūgštį su bent vieno skersinius ryšius sudarančio agento, pasirinkto iš grupės, susidedančios iš 1,4-butandiolio diglicidilo eterio (BDDE), 1,4-bis(2,3-epoksipropoksi)butano, 1,4-bisglicidiloksibutano, 1,2-bis(2,3-epoksipropoksi)etileno, 1-(2,3-epoksipropil)-2,3-epoksicikloheksano, pustrescino, spermidino, spermino ir jų mišinių, veiksmingu kiekiu.