1. Oktreotido acetato poli (D, L laktido-ko-glikolido) polimerinių mikrosferų paruošimo būdas, apima:

a. oktreotido acetatą ištirpina mažiausiai viename organiniame tirpiklyje lengvai išsimaišančiame vandenyje ir pasirinktinai turintis vandens tam, kad formuotų vandens fazę;

b. formuoja aliejaus vandenyje arba vandens aliejuje vandens emulsiją, tinkamoje aliejaus fazėje, apimančioje organinį poli (D, L laktido-glikolido) polimero tirpalą, tirpalas yra nesimaišantis su vandens faze, kur minėtas poli (D, L laktido-ko-glikolido) polimero organinis tirpalas atvėsinamas iki 5 °C arba žemesnės temperatūros;

c. iš emulsijos išgarina bent vieną organinį tirpiklį, naudojamą (a) žingsnyje tam, kad sudarytų mikrosferas, kontroliuojant temperatūrą garinimo žingsnyje ir didinant temperatūrą garinimo žingsnyje greičiu nuo 0,1 °C/min iki 1 °C/min;

kur oktreotido acetato in vivo ir in vitro charakteristikų išlaisvinimas iš mikrosferų yra kontroliuojamas pasirinkus temperatūros didinimo greitį garinimo žingsnyje.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur organinis tirpiklis yra metanolis ir pridedamas vanduo.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur poli (D, L laktido-glikolido) polimeras yra ištirpinamas dichlormetane.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur garinimas (c) žingsnyje pradedamas aukštesnėje nei 15 °C temperatūroje, o garinimo žingsnio metu emulsijos temperatūra yra pakeliama iki didesnės nei 35 °C.

5. Būdas pagal 1 punktą, kur temperatūra yra keliama per laiko tarpą nuo 20 min iki 3 valandų.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur tolesnis džiovinimas tęsiasi per pratęstą laiką po temperatūros pakėlimo laikotarpio.