1. Švitinimo įrenginys (100), apimantis:

- šviesos šaltinį (102),

- optinį filtrą (104), apimantį pagrindą, pagamintą iš medžiagos, apimančios optiškai skaidrią matricos medžiagą ir nanofotoninę medžiagą, turinčią matricos medžiagoje disperguotą ikosaedrinę arba dodekaedrinę simetriją, ir  b e s i s k i r i a n t i s  Briusterio poliarizatoriumi (110), išdėstytu tarp šviesos šaltinio ir optinio filtro.

2. Švitinimo įrenginys pagal 1 punktą, kur nanofotoninė medžiaga apima fulereno molekules.

3. Švitinimo įrenginys pagal 2 punktą, kur nanofotoninė medžiaga apima C60 fulereno molekules.

4. Švitinimo įrenginys pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų, kur matricos medžiaga yra optiškai skaidri matomumo ir (arba) infraraudonųjų spindulių dažnių diapazone.

5. Švitinimo įrenginys pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur matricos medžiaga apima bent vieną iš stiklo ir plastiko.

6. Švitinimo įrenginys pagal 5 punktą, kur plastikas yra termoplastas.

7. Švitinimo įrenginys pagal 6 punktą, kur termoplastas yra poli (metilmetakrilatas).

8. Švitinimo įrenginys pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kur nanofotoninės medžiagos masės dalis pagrinde svyruoja nuo maždaug 1·10-3 iki 0,3.

9. Švitinimo įrenginys pagal 8 punktą, kur nanofotoninės medžiagos masės dalis yra apie 1,75·10-3.

10. Optinio filtro, apimančio pagrindą, pagamintą iš medžiagos, apimančios optiškai skaidrią matricos medžiagą ir nanofotoninę medžiagą, turinčią matricos medžiagoje disperguotą ikozaedrinę arba dodekaedrinę simetriją, gamybos būdas, apimantis:

- skysto mišinio, apimančio matricos medžiagą ir nanofotoninę medžiagą, turinčią mišinyje (202) suspenduotą ikosahedrinę arba dodekahedrinę simetriją, generavimą,

- mišinio liejimą į formą (204),

- mišinio sukietinimą formoje, tokiu būdu suformuojant optinį filtrą (206) ir

- optinio filtro išėmimą iš formos (208),

kur skysčio mišinio generavimas apima:

- paruošimą pirmojo skysto premikso, apimančio matricos medžiagą (202-1),

- pirmojo premikso sumaišymą per pirmą laikotarpį (202–2),

- sumaišymą tirpiklyje ištirpusią nanofotoninę medžiagą su pirmuoju premiksu, tokiu būdu suformuojant antrąjį premiksą (202-3) ir

- sumaišant antrąjį premiksą per antrą laikotarpį, tokiu būdu išgarinant tirpiklį ir susidarant skysčio mišiniui, apimančiam mišinyje (202–4) suspenduotą matricos medžiagą ir nanofotoninę medžiagą,

kur matricos medžiaga apima poli (metilmetakrilatą) ir yra  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmasis premiksas apima poli (metilmetakrilatą) ir metilmetakrilatą.

11. Būdas pagal 10 punktą, kur antrasis premiksas sumaišomas aukštesnėje nei kambario temperatūroje.

12. Būdas pagal bet kurį 10 arba 11 punktą, kur nanofotoninė medžiaga apima C60 ir (arba) aukštesniuosius fulerenus, ir (arba) kitas medžiagas, turinčias ikozaedrinę ir dodekahedrinę simetriją.

13. Būdas pagal bet kurį iš 10-12 punktų, kur poli (metilmetakrilato) masės dalis pirmajame premikse svyruoja nuo 0,7 iki 0,9.

14. Būdas pagal bet kurį iš 10-13 punktų, kur metilmetakrilato masės dalis pirmajame premikse svyruoja nuo 0,1 iki 0,3.

15. Būdas pagal bet kurį iš 10-14 punktų, kur mišinio sukietėjimas formoje apima mišinio pašildymą formoje nuo pirmos temperatūros iki antros temperatūros ir vėliau mišinys atvėsinamas nuo antros iki trečios temperatūros.