Betono mišinys skysto stiklo pagrindu, tinkantis ugniai atsparaus betono gamybai. betonas, pagamintas iš šio mišinio lyginant su kitais panašiais betonais charakterizuojamas nedideliu deformatyvumu aukštose temperatūrose, išsaugojant jo stiprumines savybes.@Tokios savybės pasiekiamos panaudojant opoką kaip užpildą betono mišinyje, esant sekančių komponentų santykiu, mas.%:@Opokos skalda (5-20 mm)		23-41@Opokos smėlis (0-5 mm)			29-34@Dispersinis šamoto priedas		14-18@Ferochromo šlakas			6-11@Skystas stiklas				10-14@Rentgenografiniai tyrimairodo, kad 1200 °C temperatūroje atsiranda pagrindinėkristalinė fazė - aukštatemperatūrinis a-volastonitas. tai ypatingai ryškiai pasireiškia vykstant opokos su natrio silikatu sąveikai. Spėjama, kada-volastonito kristalai trukdo amorfinės fazės deformacijoms, esant aukštoms temperatūroms. @@@