1. Visuma dalelių, kurių kiekviena apima:

a. šerdį, apimančią safinamidą arba farmaciniu požiūriu priimtiną jo druską ir rišiklį;

b. polimero kompoziciją, kuri suformuoja dangą ant minėtos šerdies.

2. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėtos šerdies dalelės dydis apima tarp 200-450 µm.

3. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėta šerdis apima safinamido bazės kiekį, apimantį tarp 20-60 masės%, arba jos druskos ekvivalento.

4. Visuma dalelių pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur minėta šerdis apima safinamido metansulfonatą.

5. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėtas rišiklis yra parinktas iš povidono (PVP), polietilenglikolio (PEG), iš anksto želatinizuoto krakmolo, hidroksipropilmetilceliuliozės (HPMC) ir mikrokristalinės celiuliozės arba jų mišinio.

6. Visuma dalelių pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur minėta šerdis apima rišiklio kiekį atskirai arba mišinyje, apimantį tarp 2-30 masės%.

7. Visuma dalelių pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur minėta šerdis papildomai apima farmaciniu požiūriu priimtinas pagalbines medžiagas, parinktas iš skiediklių, dezintegratorių ir slydimą gerinančių medžiagų.

8. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėta šerdis yra c h a r a k t e r i z u o j a m a tūriniu tankiu, apimančiu tarp 0,20-0,50 g/ml.

9. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėta šerdis yra paruošta lydalo aglomeracijos būdu.

10. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėta polimero kompozicija apima polimerą, kuriam būdingas nuo pH priklausomas tirpumas vandenyje, vandenyje tirpų arba netirpų celiuliozės polimerą ir jų mišinius.

11. Visuma dalelių pagal 10 punktą, kur minėtas polimeras yra pasirinktas iš bazinio butilinto polimetakrilato, etilceliuliozės atskirai arba mišinyje su hidroksipropilmetilceliulioze ir etilceliuliozę mišinyje su baziniu butilintu polimetakrilatu.

12. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėtos polimero kompozicijos kiekis apima tarp 20-40 masės%.

13. Visuma dalelių pagal 1 punktą, kur minėta polimero kompozicija apima funkcines pagalbines medžiagas, pasirinktas iš plastifikatorių, slydimą gerinančių medžiagų, agregaciją stabdančių medžiagų ir poras formuojančių medžiagų.

14. Visuma dalelių pagal 1 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad tūrinis tankis apima tarp 0,40-0,60 g/ml.

15. Dalelių visumos paruošimo būdas pagal 1 punktą, kuris apima:

a. aktyviosios farmacinės sudedamosios dalies ir rišiklio aglomeravimą tam, kad būtų gauta šerdis;

b. minėtos šerdies padengimą polimero kompozicija.

16. Būdas pagal 15 punktą, kur minėta šerdis yra pagaminta lydalo aglomeracijos būdu.

17. Būdas pagal 15 arba 16 punktą, kur minėtas rišiklis yra polietilenglikolis (PEG).

18. Burnoje suyranti tabletė, apimanti dalelių visumą pagal 1 punktą.

19. Dalelių visumos pagal 1 punktą panaudojimas gaminant geriamąją vaisto formą.

20. Panaudojimas pagal 19 punktą, kur minėta geriamoji vaisto forma apima 50 arba 100 mg safinamido bazės arba jo druskos ekvivalento kiekį.