Išradimo objektas yra vielinio elektrodo elektrokibirkštiniam gaminių apdirbimui paruošimo būdas, pagrįstas tuo, kad vieliniam elektrodui prieš kalibravimą paeiliui atliekamos šios operacijos: skerspjūvio sumažinimas, difuzinis atkaitinimas oksiduojančioje aplinkoje, papildomas skerspjūvio sumažinimas ir rekristalizacinis atkaitinimas redukuojančioje aplinkoje.@Išradimas leidžia prailginti vielinio elektrodo tarnavimo laiką ir padidinti elektrokibirkštinio apdirbimo tikslumą.