1. Besiūlė betoninė kompozitinė danga, turinti:

i) pirmąjį grūdėtąjį betono sluoksnį;
ii) ant jo uždėtą antrąjį lenkiant kietėjančiu pluoštu armuotą skiedinio sluoksnį, kur grūdėtasis betonas susideda iš cemento, vandens ir stambaus užpildo, kurio dalelių dydis yra nuo 4 iki 45 mm, geriausiai ‒ nuo 8 iki 16 mm; kur šis grūdėtasis betonas neturi smėlio;

lenkiant kietėjančiu pluoštu armuotas skiedinys susideda iš cemento, betono plėtimosi priedo, vandens, smulkių užpildų, kurių dalelių dydis ne didesnis kaip 8 mm; pluoštinė armatūra susideda iš sintetinių ir/arba metalinių pluoštų, kurių skersmuo yra nuo 10 iki 500 mikronų ir ilgis nuo 3 iki 35 mm; kur bendras kompozitinės dangos storis parenkamas, priklausomai nuo reikalingos maksimalios eksploatacinio taško apkrovos, naudojant formulę H=(F/100)0,5×100 mm, kur H yra bendras kompozitinės dangos storis, o F yra didžiausia eksploatacinio taško apkrova; kur lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio antrojo sluoksnio storio santykis su visu kompozitinės dangos storiu yra ribose nuo 1:5 iki 2:5.
2. Danga pagal 1 punktą, kur pirmasis grūdėtojo betono sluoksnis ir/arba lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio antrasis sluoksnis dar turi priedų, parinktų iš grupės, susidedančios iš orą įtraukiančio priedo, hidrataciją reguliuojančio priedo, vidinio kietėjimo priedo, vandens kiekį mažinančio priedo ir klampumą keičiančio priedo bei polimerų. 
3. Danga pagal 1 arba 2 punktą, kur pirmasis grūdėtasis betono sluoksnis turi tokį ingredientų kiekį 1 m3 grūdėtojo betono: cemento ‒ 200-415 kg; stambaus užpildo ‒ 1190-1800 kg, kur vandens kiekis parenkamas taip, kad vandens ir cemento santykis būtų ribose 0,27-0,38.
4. Danga pagal 1 arba 2 punktą, kur lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio antrasis sluoksnis turi tokį ingredientų kiekį 1 m3 lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio: cemento ‒ 500-1200 kg; betono plėtimosi priedo ‒ nuo 1 iki 30 % cemento masės; smulkaus užpildo ‒ 650-1200 kg; sintetinio pluošto ‒ 1,5-27 kg ir/arba metalo pluošto ‒ 15-150 kg; kur vandens kiekis parenkamas taip, kad vandens ir cemento santykis būtų ribose 0,20-0,40.
5. Danga pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur 5-90 % cemento, naudojamo pirmame grūdėtajame betono sluoksnyje ir/arba lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio antrajame sluoksnyje, yra pakeista papildomomis cementinėmis medžiagomis.
6. Danga pagal 5 punktą, kur papildoma cementinė medžiaga yra parinkta iš grupės, susidedančios iš sumalto granuliuoto aukštakrosnių šlako, lakiųjų pelenų, mikrosilicio dioksido, deginto molio, gamtinio pucolano, deginto skalūno ir kalkakmenio.
7. Danga pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur 5-50 % cemento, naudojamo pirmajame grūdėtajame betono sluoksnyje ir/arba antrajame lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio sluoksnyje, yra pakeista mineraliniais užpildais, kurie yra gaminami iš nuosėdinių, vulkaninių ir/arba metamorfinių uolienų rūšių.
8. Danga pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur 1-50 % cemento, naudojamo pirmajame grūdėtajame betono sluoksnyje ir/arba antrajame lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio sluoksnyje, yra pakeista papildomomis cementinėmis medžiagomis, ir 5-45 % cemento, naudojamo pirmajame grūdėtajame betono sluoksnyje ir/arba antrajame lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio sluoksnyje, yra pakeista mineraliniais užpildais, pagamintais iš nuosėdinių, vulkaninių ar metamorfinių uolienų rūšių.

9. Danga pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur betono plėtimosi priedas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš kalcio sulfoaliuminato, kalcio aliuminato, trikalcio aliuminato, kalcio oksido ir magnio oksido.
10. Danga pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur lenkiant kietėjančiu pluoštu sustiprinto skiedinio antrasis sluoksnis papildomai turi deformuotos strypinės armatūros.
11. Danga pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur pirmasis grūdėtasis betono sluoksnis papildomai turi sintetinių polimerų pluoštų.
12. Danga pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur danga papildomai turi vieną arba daugiau dangos ar pagrindo sluoksnių po pirmuoju grūdėtuoju betono sluoksniu.
