1. Piktnaudžiavimui atsparus tolygaus atpalaidavimo farmacinis junginys, skirtas vartojimui per burną, apimantis tapentadolį arba farmaciniu požiūriu priimtiną jo druską, polivinilacetato/ povidono mišinį santykiu 8:2 kaip hidrofobinį polimerą, suteikiantį minėtam junginiui mažiausiai 500 N lūžimo stiprumą, ir hidroksipropilmetil celiuliozę kaip hidrofilinį polimerą, kur hidrofobinio polimero koncentracija yra nuo 15 m/m iki 30 m/m, o hidrofilinio polimero koncentracija yra nuo 10 m/m iki 20 m/m.

2. Farmacinis junginys pagal 1 punktą, papildomai apimantis vinilpirolidono-vinilacetato kopolimerą kaip tirpiklį.

3. Farmacinis junginys pagal 1 punktą, papildomai apimantis klampumą didinančią medžiagą hidroksietil celiuliozę.

4. Paruošimo būdas piktnaudžiavimui atsparaus tolygaus atpalaidavimo farmacinio junginio, skiros vartojimui per burną, apimančio tapentadolį arba farmaciniu požiūriu priimtiną jo druską, polivinilacetato/ povidono mišinį santykiu 8:2 kaip hidrofobinį polimerą, suteikiantį minėtam junginiui mažiausiai 500 N lūžimo stiprumą, ir hidroksipropilmetil celiuliozę kaip hidrofilinį polimerą, kur hidrofobinio polimero koncentracija yra nuo 15 m/m iki 30 m/m, o hidrofilinio polimero koncentracija yra nuo 10 m/m iki 20 m/m, kur minėtas būdas yra karšto lydymo ekstruzija žemesnėje nei 180°C temperatūroje.

5. Būdas pagal 4 punktą, kur visi komponentai yra sumaišomi kartu arba atskirai skirtinguose deriniuose ir gautas mišinys arba gauti mišiniai kaitinami ekstruderyje bent iki polivinil acetato /povidono mišinio minkštėjimo taško ir išspaudžiami per ekstruderio išėjimo angą pritaikius jėgą, ir nejudantis plastiškas ekstrudatas yra susmulkinamas ir suformuojamas į vaisto formą arba yra atvėsinamas ir pasirinktinai pakartotinai pašildytas juostos formos ekstrudatas yra suformuojamas į vaisto formą.

6. Būdas pagal 4 punktą, kur jis papildomai apima klampumą didinantį agentą, tirpiklį ir plastifikatorių.