1. Medicininis pleistras, apimantis

• pagrindo sluoksnį,

• „slėgiui jautrių klijų“ (PSA) matricą,

• apsauginį dangos sluoksnį,

kur PSA matrica apima arba susideda iš:

• neutralaus kopolimero etilo akrilato ir metilmetakrilato pagrindu, kurių santykis 2:1, kurio koncentracija svyruoja nuo 40 iki 49 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• plastifikatoriaus, pasirinkto iš citrinos rūgšties esterių, kurio koncentracija svyruoja nuo 40 iki 49 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• butilhidroksianizolio (BHA), kurio koncentracija svyruoja nuo 0,10 iki 0,20 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

kur minėtoje PSA matricoje yra disperguoti

• veiklioji medžiaga, kuri yra diklofenako natrio druska, kurios koncentracija svyruoja nuo 1 iki 20 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę.

2. Medicininis pleistras pagal 1 punktą, kur citrinų rūgšties esteriai yra pasirinkti iš trietilo citrato, acetiltrietilo citrato, acetiltributilo citrato, tributilo citrato, pageidautina, kad esteris būtų tributilo citratas.

3. Medicininis pleistras pagal vieną arba daugiau ankstesnių punktų, kur PSA matrica apima arba susideda iš:

• neutralaus kopolimero etilo akrilato ir metilmetakrilato pagrindu, kurių santykis 2:1 vandeninėje dispersijoje 40 % pagal masę, koncentracijos ribose nuo 45 iki 48 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• plastifikatoriaus, kuris yra tributilo citratas, kurio koncentracija svyruoja nuo 45 iki 48 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• BHA, kurio koncentracija svyruoja nuo 0,13 iki 0,18 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

diklofenako natrio druskos, disperguotos minėtoje PSA matricoje, kurios koncentracija svyruoja nuo 5 iki 10 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę.

4. Medicininis pleistras pagal vieną arba daugiau ankstesnių punktų, kur PSA matrica apima arba susideda iš:

• neutralaus kopolimero etilo akrilato ir metilmetakrilato pagrindu, kurių santykis 2:1 vandeninėje dispersijoje 40 % pagal masę, kurio koncentracija lygi 46,3 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• tributilo citrato, kurio koncentracija lygi 46,3 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• BHA, kurio koncentracija lygi 0,15 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

diklofenako natrio druskos, disperguotos minėtoje PSA matricoje, kurios koncentracija lygi 7,25 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę.

5. Medicininis pleistras pagal vieną arba daugiau ankstesnių punktų, kur pagrindo sluoksnis susideda iš 100 % poliesterio neperforuotos neaustinės medžiagos.

6. Medicininis pleistras pagal vieną arba daugiau ankstesnių punktų, kur apsauginis dangos sluoksnis yra apsauginis monosilikoninio popieriaus lapas.

7. Medicininis pleistras pagal vieną arba daugiau ankstesnių punktų, skirtas panaudoti vieną kartą per dieną skausmingų ir uždegiminių būklių, turinčių įtakos raumenų ir kaulų sistemai, tokių kaip, pavyzdžiui, osteoartritas, ir traumų, tokių kaip patempimai, raumenų plyšimai, mėlynės, gydymui ant nepažeistos odos.

8. "Slėgiui jautrių klijų" (PSA) matrica, apimanti arba susidedanti iš:

• neutralaus kopolimero etilo akrilato ir metilmetakrilato pagrindu, kurių santykis 2:1, kurio koncentracija svyruoja nuo 40 iki 49 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• plastifikatoriaus, pasirinkto iš citrinos rūgšties esterių, kurio koncentracija svyruoja nuo 40 iki 49 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• butilhidroksianizolio (BHA), kurio koncentracija svyruoja nuo 0,10 iki 0,20 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

kur minėtoje PSA matricoje yra disperguoti

• veiklioji medžiaga, kuri yra diklofenako natrio druska, kurios koncentracija svyruoja nuo 1 iki 20 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę.

9. "Slėgiui jautrių klijų" (PSA) matrica pagal 8 punktą, kur esteriai yra pasirinkti trietilo citrato, acetiltrietilo citrato, acetiltributilo citrato, tributilo citrato, pageidautina, kad esteris būtų tributilo citratas.

10. "Slėgiui jautrių klijų" (PSA) matrica pagal 8 punktą, apimanti arba susidedanti iš:

• neutralaus kopolimero etilo akrilato ir metilmetakrilato pagrindu, kurių santykis 2:1 vandeninėje dispersijoje 40 % pagal masę, koncentracijos ribose nuo 45 iki 48 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• plastifikatoriaus, kuris yra tributilo citratas, kurio koncentracija svyruoja nuo 45 iki 48 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• BHA, kurio koncentracija svyruoja nuo 0,13 iki 0,18 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

diklofenako natrio druskos, disperguotos minėtoje PSA matricoje, kurios koncentracija svyruoja nuo 5 iki 10 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę.

11. "Slėgiui jautrių klijų" (PSA) matrica pagal 8 punktą, apimanti arba susidedanti iš:

• neutralaus kopolimero etilo akrilato ir metilmetakrilato pagrindu, kurių santykis 2:1 vandeninėje dispersijoje 40 % pagal masę, kurio koncentracija lygi 46,3 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• tributilo citrato, kurio koncentracija lygi 46,3 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

• BHA, kurio koncentracija lygi 0,15 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę;

diklofenako natrio druskos, disperguotos minėtoje PSA matricoje, kurios koncentracija lygi 7,25 % pagal sausąją masę, atsižvelgiant į sausos matricos masę.