Išradimas yra iš tekstilės pramonės srities ir susijęs su neaustinėmis medžiagomis bei jų gamybos būdais. Naujos neaustinės putliosios medžiagos gali būti naudojamos rūbams, antklodėms, miegmaišiams siūti, baldams gaminti, filtrams ir abrazyvinėms medžiagoms gaminti.@Patentuojamo išradimo tikslas - gamybos technologijos nekenksmingumas ir supaprastinimas, išsaugant gatavos medžiagos savybes.@Nauja siūloma neaustinė putlioji medžiaga susideda iš poliesterinio pluošto, kurio linijinis tankis 0,17 - 2,0 teks, ir bikomponentinio poliesterinio pluošto, kurio linijinis tankis 0,3 - 1,0 teks, mišinio, esant atitinkamų pluoštų masių santykiui nuo 50 : 50 iki 90 : 10 ir esant pluoštams tarpusavyje surištiems išsilydžiusiu 160-180 °C temperatūroje bikomponentinio poliesterinio pluošto apvalkalu. Neaustinės putliosios medžiagos gamybos būdas apima klodo formavimą iš minėto poliesterinio pluošto ir minėto bikomponentinio poliesterinio pluošto, esant atitinkamų pluoštų masių santykiui nuo 50 : 50 iki 90 : 10, suformuoto klodo džiovinimą 160-180 °C temperatūroje, išlydant bikomponentinio poliesterinio pluošto apvalkalą.