Išradimas priskiriamas apsauginių dangų, būtent, antikorozinių bitumo-polimero mastikų, skirtų automobilių dugnų apsaugai nuo korozijos, kitų metalinių konstrukcijų apsaugai nuo atmosferinės korozijos bei betono hidroizoliacijai, sričiai.@Siekiant pagerinti antikorozines mastikos savybes, padidinti skvarbumą, į antikorozinę mastiką, kurios sudėtyje yra naftos bitumo, polimero, vaškų, užpildo, antikorozinio priedo, organinio tirpiklio, papildomai įeina naudoti naftos produktai, esant tokiam komponentų santykiui (masės %): @naftos bitumas				30   - 50@polimeras				 1,5 -  6@naudoti naftos produktai			 5     15@vaškai					 3   -  6@užpildas					 3   -  7@antikorozinis priedas			 3   -  6@organinis tirpiklis				iki 100.