Išradimas priskiriamas polimerinių medžiagų savybių modifikavimui, elektrai laidžių sulfidinių dangų ant jų sudarymui, įgalinant šias medžiagas panaudoti galvaninei metalizacijai.@Tikslu gauti elektrai laidžias dangas ant polikaproamidinės plėvelės, pastaroji sierinama 0,002 M politioninės rūgšties tirpale, džiovinama ir veikiama vario druskos su reduktoriumi tirpalu. Kaip reduktorius naudojamas hidrochinonas.