Išradimas priklauso chemijos sričiai ir gali būti panaudojamas specialiose jodo gavimo, surišimo arba nukenksminimo technologijose.@Mažai tirpią poliketvirtinę amonio druską - polidimetildialilamoniojodidą gauna sumaišant vandeninius polidimetildialilamonio chlorido ir kalio arba natrio jodido tirpalus, esant komponentų molių santykiui 1:1, ir atskiriant susidariusias nuosėdas. Polidimetildialilamonio jodidą naudoja jodo sugėrimui iš vandens ir dujų fazės.