Šis išradimas yra apie acetatinius antimikrobinius siūlus, kur kaip antimikrobinis priedas į verpimo tirpalą dedamas 5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoksi)fenolis. Siūlų sudėtis masės procentais yra ši:@acetilceliuliozė						86,9-89,4@antimikrobinis priedas					 0,3- 2,5@riebiklis								 2,7- 3,3@acetonas								 0,3- 0,7@vanduo									iki 100.@Šie siūlai pasižymi aktyviu antimikrobiniu poveikiu įvairiems, ypač sukeliantiems pūlines infekcijas, mikroorganizmams ir todėl gali būti naudojami tekstilės gaminiams ir medicinoje.