1. Kompozitų mineralinis plokštelinis užpildas, gaunamas išlydant pradinį mineralą, suformuojant kietas plokštelines sustiklėjusias daleles iš lydalo ir apdorojant tas daleles termochemiškai oksiduojančioje atmosferoje, kol išsivysto kristalinė fazė,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termocheminio apdorojimo stadijoje plokštelinės dalelės buvo apdorojamos 680(-850(C temperatūros intervale, kol susidarė mažiausiai 12% svorio kristalinės fazės ir mažiausiai 7x 1019 spin/cm3 reaktyvių paramagnetinių centrų, po apdorojimo aušinant oru.

2. Kompozitų mineralinis plokštelinis užpildas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame mažiausiai 30( visų dalelių turi skersmens vidutinį dydį apie 100 µm ir  mažiausiai 14x 1019 spin/cm3 paramagnetinių centrų.

