1. Elektrai laidžių dangų ant dielektriko paviršiaus gavimo būdas, kai gaminius iš dielektriko ėsdina, po to apdoroja metalo aminatiniame tirpale, nuplauna vandenyje ir dar apdoroja sulfidinimo tirpale,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po ėsdinimo gaminius iš dielektriko apdoroja metalo aminatiniame tirpale, turinčiame kobalto jonų ir aminų iki pH 8-10.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, gaminius iš dielektriko ėsdina rūgščiame kambario temperatūros tirpale, turinčiame MnO4- arba S2O82-, arba JO4-, arba H2O2.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, gaminius iš dielektriko apdoroja metalo aminatiniame tirpale, kuriame yra monoetanolamino arba trietanolamino.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, gaminius iš dielektriko po apdorojimo metalo aminatiniame tirpale nuplauna vandenyje, parūgštintame iki pH 1-5 arba pašarmintame iki pH 9-14.

