1. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis užpildas

a) yra apdorojamas bent vienu junginiu, kurio bendroji formulė (I):


[image: image1.wmf]O

H

P

O

O-(X-O)

m

-(Y-O)

n

-R

1

O-(X-O)

p

-(Y-O)

q

-R

2

,

kurioje 

R1 = arba H, arba alkilas nuo C8 iki C40, arba arilas, alkilarilas arba arilalkilas nuo C6 iki C40,

R2 = arba alkilas nuo C8 iki C40, arba arilas, alkilarilas arba arilalkilas nuo C6 iki C40,

X = -CH2-CH2- arba -CH(CH3)-CH2-, 

arba -CH2-CH(CH3)-, arba -(CH2)5-CO-,

Y = -CH2-CH2- arba -CH(CH3)-CH2-, 

arba –CH2-CH(CH3)-, arba -(CH2)5-CO-,

kur X ir Y yra vienodi arba skirtingi,

(m+n) kinta nuo 0 iki 60 (imtinai), o taip pat ir (p+q), 

kur 0 ( m + n ( 60 ir 0 ( p + q ( 60, kai X = Y = -CH2-CH2 ir 

kur (1 ( m ( 10 ir 1 ( p ( 10), ir (0 ( n ( 59 ir 0 ( q ( 59), kai X skiriasi nuo Y,

b) pereina deagregacijos stadiją.

2. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal  1  punktą,  b e s i s k i  r i a n t i s  tuo, kad minėtas užpildas pereina dar ir selekcijos stadiją c), einančią po deagregacijos stadijos b).

3. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal 1 arba  2  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra šakotojo arba nešakotojo alifatinio alkoholio, turinčio nuo C8 iki C20, fosfatas, kondensuotas su 0-12 etileno oksido grandžių.

4. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal 1 arba  2  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra mono- ir diesterių mišinys.

5. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra decilo alkoholio fosfato rūgšties mono- ir diesterių su 5 moliais etileno oksido mišinys.

6. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal  1 arba 2  punktą,  b e - s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra tristirilfenolio fosfato rūgšties monoesteris, turintis 60 molių etileno oksido.

7. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra ketostearilo alkoholio fosfato rūgšties mono- ir diesterių mišinys.

8. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal  1 arba 2  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra nonilfenolio fosfato rūgšties mono- ir diesterių su 10 molių etileno oksido mišinys.

9. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal  1 arba 2  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą apdorojimą vykdo sausu arba drėgnu būdu.

10. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal bet kurį iš 1 - 9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą užpildą pasirenka iš: žemės šarminių metalų gamtinių arba sintetinių karbonatų, fosfatų ir sulfatų, cinko karbonato, mišriųjų kalcio ir magnio druskų, dolomitų, kalkių, magnezijos, bario sulfato, kalcio sulfatų, magnio ir aliuminio hidroksidų, silicio oksido, volastonito, molių ir kitų aliumosilikatų, kaolinų, magnio silikatų, talko, žėručio, ištisinių arba sudaužytų stiklo rutuliukų, metalų oksidų, cinko oksido, geležies oksidų, titano oksido ir jų mišinių.

11. Mineralinių užpildų apdorojimo būdas pagal  10  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą užpildą pasirenka iš: gamtinių kalcio karbonatų, kaip antai kreidos, kalcito ir marmuro, nuosėdinio kalcio karbonato, dolomito, aliuminio  arba magnio hidroksido, kaolino, talko, volastonito ir jų mišinių.

12. Tam tikro dalelių dydžio poliuretaninių putų gamybai skirtas mineralinis užpildas, apdorotas būdu, kuriame minėtas užpildas yra sumaišomas su bent dalimi poliuretaną duodančios reakcijos poliolio ir kuris duoda trumpesnį sumaišymo su polioliu ir kitais reagentais laiką,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis 

a) yra apdorojamas bent vienu junginiu, kurio bendroji formulė (I):


[image: image2.wmf]O

H

P

O

O-(X-O)

m

-(Y-O)

n

-R

1

O-(X-O)

p

-(Y-O)

q

-R

2

,

kurioje 

R1 = arba H, arba aliklas nuo C8 iki C40, arba arilas, alkilarilas arba arilalkilas nuo C6 iki C40,

R2 = arba alkilas nuo C8 iki C40, arba arilas, alkilarilas arba arilalkilas nuo C6 iki C40,

X = -CH2-CH2- arba -CH(CH3)-CH2-, 

arba -CH2-CH(CH3)-, arba -(CH2)5-CO-,

Y = -CH2-CH2- arba -CH(CH3)-CH2-, 

arba –CH2-CH(CH3)-, arba -(CH2)5-CO-,

kur X ir Y yra vienodi arba skirtingi,

(m+n) kinta nuo 0 iki 60 (imtinai), o taip pat ir (p+q), 

kur 0 ( m + n ( 60 ir 0 ( p + q ( 60, kai X = Y = -CH2-CH2 ir 

kur (1 ( m ( 10 ir 1 ( p ( 10), ir (0 ( n ( 59 ir 0 ( q ( 59), kai X skiriasi nuo Y,

b) pereina deagregacijos stadiją ir

c) esant reikalui, pereina selekcijos stadiją.

13. Apdorotas mineralinis užpildas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra mono- ir diesterių mišinys.

14. Apdorotas mineralinis užpildas pagal 12 arba  13  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra decilo alkoholio fosfato rūgšties mono- ir diesterių su 5 moliais etileno oksido mišinys.

15. Apdorotas mineralinis užpildas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra tristirilfenolio fosfato rūgšties monoesteris, turintis 60 molių etileno oksido.

16. Apdorotas mineralinis užpildas pagal 12  arba 13  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apdorojimo agentas yra ketostearilo alkoholio fosfato rūgšties mono- ir diesterių mišinys.

17. Apdorotas mineralinis užpildas pagal 12  arba 13  punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo,  kad minėtas apdorojimo agentas yra nonilfenolio fosfato rūgšties mono- ir diesterių su 10 molių etileno oksido mišinys.

18. Apdoroti mineraliniai užpildai pagal bet kurį iš 12 – 17 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad minėtą užpildą pasirenka iš žemės šarminių metalų gamtinių arba sintetinių karbonatų, fosfatų ir sulfatų, cinko karbonato, mišriųjų kalcio ir magnio druskų, dolomitų, kalkių, magnezijos, bario sulfato, kalcio sulfatų, magnio ir aliuminio hidroksidų, silicio oksido, volastonito, molių ir kitų aliumosilikatų, kaolinų, magnio silikatų, talko, žėručio, ištisinių arba sudaužytų stiklo rutuliukų, metalų oksidų, cinko oksido, geležies oksidų, titano oksido ir jų mišinių.

19. Apdoroti mineraliniai užpildai pagal bet kurį iš 12 – 17 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad minėtą užpildą pasirenka iš gamtinių kalcio karbonatų, kaip antai kreidos, kalcito ir marmuro, nuosėdinio kalcio karbonato, dolomito, aliuminio arba magnio hidroksido, kaolino, talko, volastonito ir jų mišinių.

20. Apdoroti mineraliniai užpildai pagal bet kurį iš 12 – 19 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jie yra sudaryti iš produktų, kurių dalelių vidutinis skersmuo yra tarp 0,1 ir 15 mikrometrų.

21. Apdoroti mineraliniai užpildai pagal bet kurį iš 12 – 19 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jie yra sudaryti iš produktų, kurių dalelių vidutinis skersmuo yra tarp 0,1 ir 10 mikrometrų.

22. Apdoroti mineraliniai užpildai pagal bet kurį iš 12 – 19 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jie yra sudaryti iš produktų, kurių dalelių vidutinis skersmuo yra tarp 0,3 ir 8 mikrometrų.

23. Apdoroti mineraliniai užpildai pagal bet kurį iš 12 – 22 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jie yra pasirinkti iš šių užpildų: marmuro, kurio dalelių vidutinis skersmuo yra 8 mikrometrai, magnio hidroksido, kurio dalelių vidutinis skersmuo yra tarp 1,4 ir 1,8 mikrometro, talko, kurio dalelių vidutinis skersmuo yra 2,5 mikrometro, dolomito, kurio dalelių vidutinis skersmuo yra 3 mikrometrai, aliuminio hidroksido, kurio dalelių vidutinis skersmuo yra 0,8 mikrometro, kaolino, kurio dalelių vidutinis skersmuo yra 0,5 mikrometro, nuosėdinio kalcio karbonato, kurio dalelių vidutinis skersmuo yra 0,30 mikrometro.

24. .Apdoroti mineraliniai užpildai pagal bet kurį iš 12 - 23 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jie išlaiko savo hidrofiliškumą sumažėjant poliolio sugėrimui mažiausiai 15 %, geriau mažiausiai 20 %, skaičiuojant pagal neapdorotą mineralinį užpildą.

25. Mineralinių  užpildų  suspensijos  polioliuose,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad užpildu yra užpildas pagal bet kurį iš 12 – 24 punktų.

26. Mineralinių užpildų suspensijos polioliuose pagal 25  punktą,  b e - s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad naudojami polioliai priklauso polieterių, poliesterių-polieterių ir poliesterių šeimoms, kur polieterių tipo polioliais yra propileno oksido prijungimo prie paprasto poliolio (glikolio, glicerolio, trimetilolpropano, sorbitolio) produktai, esant arba nesant etileno oksido, arba specialūs polieterių tipo polioliai (polieteriai aminų pagrindu, gauti prijungiant propileno oksidą arba, esant reikalui, etileno oksidą prie aminų, halogeninti polieteriai, priskiepyti poliesteriai, gaunami kopolimerizuojant stireną ir akrilonitrilą polieterio suspensijoje, o taip pat ir politetrametilenglikolis), poliesterių tipo polioliais yra polioliai, gaunami polikondensuojant polialkoholius su polirūgštimis arba jų anhidridais, tokiomis kaip dirūgštys (adipo, ftalio arba kitos), reaguojant joms su dioliais (etilenglikoliu, propilenglikoliu, butilenglikoliu arba kitais), trioliais (gliceroliu, trimetilolpropanu arba kitais) ir tetraoliais (pentaeritroliu arba kitais), vienais arba jų mišiniais, arba įvairūs hidroksilinti junginiai (hidroksilinti polibutadienai, priešpolimeriai su hidroksilintais galais, susidarantys reaguojant poliolio pertekliui su diizocianatu) bei paprasti polioliai (glicerolis), aminoalkoholiai, kurie naudojami mažais kiekiais su polieterių tipo polioliais arba poliesterių tipo polioliais.

27. Mineralinių užpildų suspensijos polioliuose pagal 25 arba 26 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad jose yra kitų mineralinių ir/arba organinių produktų, tokių kaip katalizatoriai ir/arba antioksidantai.

28. Mineralinių užpildų suspensijos polioliuose, skirtos minkštų, pusiau kietų ir kietų poliuretano putų gamybai, pagal bet kurį iš 25 - 27 punktų,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad mineralinių medžiagų koncentracija pagal sausą medžiagą gali pasiekti 80 % pagal masę, tuo, kad jos nesidekantuoja, nenusėda ir nesutirštėja dėl suirimo laikant 7 dienas, t.y turi stabilų ir mažesnį nei neapdorotų mineralinių užpildų suspensijų stebimą Brookfield’o klampumą, ir tuo, kad jose yra nuo 0,5 % iki 3 masės %, skaičiuojant pagal mineralinio užpildo masę, bent vieno (I) bendrosios formulės apdorojimo agento.

29. Mineralinių užpildų preliminariniai mišiniai su polioliu, sumaišyti dalimis, pritaikytomis poliuretanų gamybai, konkrečiau poliuretano putų gamybai, kurioje putos gaunamos arba be papildomo putų sudarymo agento, arba naudojant papildomą putų sudarymo agentą, kaip antai metileno chloridą, acetoną arba  CO2, arba poliuretano kompozitų gamybai,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad užpildai yra apdoroti būdu pagal bet kurį iš 1 – 11 punktų.

30. Mineralinių užpildų preliminariniai mišiniai su polioliu pagal 29 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad užpildu yra bet kuriame iš 12 – 22 punktų aprašytas užpildas, pasirinktas iš gamtinių kalcio karbonatų, kaip antai kreidos, kalcito ir marmuro, nuosėdinio kalcio karbonato, dolomito, aliuminio arba magnio hidroksidų, kaolino, talko, volastonito ir jų mišinių.

31. Mineralinio užpildo ir poliolio preliminarinių mišinių pagal 29 arba 30 punktą panaudojimas minkštų, pusiau kietų arba kietų poliuretano putų gamybai būdu, kuriame putos gaunamos arba be papildomo putų sudarymo agento, arba naudojant papildomą putų sudarymo agentą, kaip antai metileno chloridą, acetoną arba CO2, arba kitus, ir poliuretano kompozitų gamybai.

32. Mineralinio užpildo ir poliolio preliminarinių mišinių pagal 29 arba 30 punktą panaudojimas kompozicinų medžiagų su akyta arba neakyta poliuretano matrica gamybai.

33. Mineralinio užpildo ir poliolio preliminarinių mišinių panaudojimas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šios medžiagos yra augaliniais, stiklo arba kvarco, arba sintetiniais pluoštais, dažniausiai sukarpytais arba analogiškais pluoštais, sutvirtinti poliuretanai.

34. Mineralinio užpildo ir poliolio preliminarinių mišinių panaudojimas pagal 32 arba 33 punktą detalių automobilių pramonei, transporto (kelių arba geležinkelių) sektoriui srityje ir įvairaus pritaikymo pramoninių detalių srityje.

35. Minkštos, pusiau kietos arba kietos poliuretano putos, gautos būdu arba be papildomo putų sudarymo agento, arba naudojant papildomą putų sudarymo agentą, kaip antai metileno chloridą, acetoną arba CO2, arba kitus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad jose yra užpildo, apdoroto pagal bet kurį iš 12 – 24 punktų.

36. Akyti arba neakyti  poliuretaniniai kompozitai,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad juose yra užpildo, apdoroto pagal bet kurį iš 12 – 24 punktų.

37. Formuoti arba neformuoti gaminiai,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jie yra gauti iš putų ir poliuretano kompozitų pagal 35 arba 36 punktą.

_1037816948

