PAGE  

1. Plonasienių cementinių gaminių kompozicija, susidedanti iš cemento, armuojančios medžiagos, rišiklio ir plastifikuojančios medžiagos,  besiskirianti tuo, kad kompozicijoje yra nuo 70 iki 92 masės % cemento, nuo 7 iki 29 masės % armuojančios medžiagos, nuo 1 iki 10 masės % rišiklio ir nuo 0 iki 7 masės % plastifikuojančios medžiagos.

2. Kompozicija pagal 1 punktą,  besiskirianti  tuo, kad armuojančia medžiaga yra išplaušinta akmens vata arba akmens vatos atliekos (akmens vatos ir fenolformaldehidinių dervų mišinys).

3. Kompozicija pagal 1 punktą,  besiskirianti  tuo, kad rišikliu yra kalcio silikatas arba silicio dioksidas.
4. Kompozicija pagal 1 punktą,  besiskirianti  tuo, kad plastifikuojančia medžiaga yra celiuliozė arba stiklo pluoštas.
5. Kompozicija pagal 1-4 punktus, skirta gaminti plonasienius neasbestinius cementinius gaminius pagal asbocementinių gaminių gamybos technologiją, tokius kaip neasbestinį šiferį, neasbestinius vamzdžius ir pan.
