1. Vandeninė kompozicija dispersinių sistemų destabilizavimui, kurioje yra natrio aliuminato ir vinilpolimero,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vinilpolimeras yra anijoninis poliakrilamidas, kurio formulė

[image: image1.wmf][

(

-

C

H

2

-

C

H

)

n

-

m

-

(

C

H

2

-

C

H

-

)

m

]

n

C

O

N

H

2

C

O

N

H

C

H

2

S

O

3

N

a

,


o jo ir natrio aliuminato sausų medžiagų masių santykis 1(100.

2. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad Na2O ir Al2O3 molių santykis natrio aliuminate yra 1(4.

3. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad anijoniniame poliakrilamide yra ( 10 mol. ( sulfometilgrupių.

4. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad anijoninio poliakrilamido molekulinė masė ( 3 mln., geriausiai 3,5(6 mln.

5. Kompozicijos pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sumaišo iš anksto paruoštus vandeninius natrio aliuminato ir anijoninio poliakrilamido tirpalus.

