1. Kompozicinės katalizinės dangos gavimo būdas, kuriuo ant pagrindo plazminio užpurškimo metodu užneša akytą dangą, turinčią aliuminio ir/arba titano, aliuminio ir/arba titano oksidų ir aliuminio ir/arba titano hidroksidų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į pradinę miltelių kompoziciją įmaišo pereinamųjų metalų oksidų miltelius kaip medžiagą, užtikrinančią katalizines savybes, esant šiai komponenčių sudėčiai, masės (:

metalinis aliuminis ir/arba titanas



  1-7

aliuminio ir/arba titano oksidai




0,1-12

pereinamųjų metalų oksidai




  1-30

aliuminio ir/arba titano hidroksidai


likęs kiekis.

2. Kompozicinės katalizinės dangos gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip pereinamųjų metalų oksidus naudoja vanadžio, chromo, molibdeno, volframo, mangano, geležies, kobalto, nikelio ir vario oksidus.

3. Kompozicinės katalizinės dangos gavimo būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gauto mišinio miltelių dispersiškumas yra ne mažiau 100 mikronų.

