1.Medžiaga-pluoštinė kompozicija susidedanti iš pluoštų turinčių neapibrėžtą geometrinę formą, atskirti pluoštai erdvėje laisvai orientuoti vienas kito atžvilgiu, atskirų pluoštų bent viena pusė padengta termoplastiniu sluoksniu arba dalis pluoštų yra iš termoplastinės medžiagos, ši pluoštų dalis tolygiai pasiskirsčiusi bendroje kompozicijos masėje, atskirų pluoštų lietimosi taškuose termoplastinė medžiaga yra susilydžiusi ir yra patalpinta į apvalkalą, kurio bent vidinė pusė padengta termoplastiniu sluoksniu ir pluoštų padengtų termoplastine medžiaga lietimosi taškai su apvalkalu yra susilydę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda bent iš trijų sluoksnių: 

- nešančio sluoksnio, 

- apsauginio dengiamojo sluoksnio, dengiančio bent vieną nešančio sluoksnio pusę, 

- pereinamojo sluoksnio, kai nešančio ir apsauginio dengiamojo sluoksnio lietimosi pusės prasiskverbia viena į kitą.

2. Medžiaga-pluoštinė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dengiamasis apsauginis sluoksnis yra iš termoplastinės medžiagos.

3. Medžiaga-pluoštinė kompozicija pagal bet kurį 1-2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nešančio sluoksnio jungimosi paviršius yra su grioveliais.

4. Medžiaga-pluoštinė kompozicija pagal bet kurį 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nešančio sluoksnio jungimosi paviršiuje yra atskiri iškilimai ir įdubimai, iškilimų viršutinės dalies matmuo gali būti didesnis už matmenį esantį prie iškilimo pagrindo.

5. Medžiaga-pluoštinė kompozicija pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atskiri nešančio sluoksnio pluoštai apgaubia atskirus dengiamojo apsauginio sluoksnio elementus arba visą dengiamąjį apsauginį sluoksnį, nešančio sluoksnio atskiri elementai arba visas nešančio sluoksnio paviršius gali būti iškilęs virš apsauginio dengiamojo sluoksnio.

6. Medžiagos–pluoštinės kompozicijos gamybos būdas pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nešantį ir dengiamąjį apsauginį sluoksnius suformuoja atskirai, o veikiant spaudimu ir temperatūra, suformuoja pereinamąjį sluoksnį.

7. Medžiagos-pluoštinės kompozicijos gamybos būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad veikiant spaudimui ir temperatūrai, vienu metu suformuoja nešantį, dengiamąjį apsauginį ir pereinamąjį sluoksnius.

