PAGE  

1. Betonas su elastingu priedu, į kurio sudėtį įeina cementas ir vanduo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtis yra sekanti, mas. (: 

Cementas
12,6
- 35,6

Elastingas priedas
  0,84
- 42,5

Vanduo (H2O)

likęs kiekis.

2. Betonas su elastingu priedu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtyje yra 12,1 - 77,1 mas. ( smulkaus užpildo.

3. Betonas su elastingu priedu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtyje yra 40,5 - 47,0 mas. ( stambaus užpildo.

4. Betonas su elastingu priedu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtyje yra 0,03 – 0,89 mas. ( plastiklio ar superplastiklio.

5. Betonas su elastingu priedu pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad smulkus užpildas yra smėlis.

6. Betonas su elastingu priedu pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stambus užpildas yra akmens skalda, granito skalda, žvirgždo skalda ar žvirgždas, ar šių komponentų mišinys pasirinktinai.

7. Betonas su elastingu priedu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastingas priedas yra susmulkintos iki 0,125 – 4,0 mm dydžio gumos atliekų dalelės.
















