1

1. Birų gruntą stabilizuojanti medžiaga, surišanti grunto daleles,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gruntą stabilizuojanti medžiaga yra sapropelio vandeninė emulsija, kurioje organinio sapropelio sausųjų medžiagų kiekis yra ribose nuo 2 iki 3 masės %.

2. Birų gruntą stabilizuojančios medžiagos pagal 1 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima sapropelio, kuriame organinių medžiagų kiekis yra ribose nuo 60 iki 90 %  išėmimą iš ežero, jo maišymą centrifūgoje, kol pasišalina  kietos dalelės bei intarpai ir gaunama grietinėlės konsistencijos homogeninė masė, bei gautos masės maišymą su vandeniu santykiu apie 1:3 gaunant sapropelio vandeninę emulsiją, kurioje organinio sapropelio sausųjų medžiagų kiekis yra apie 2 – 3 masės %.

3. Birų gruntą stabilizuojančios medžiagos pagal 1 punktą panaudojimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiagą pagal 1 punktą įterpia į stabilizuojamo grunto viršutinį sluoksnį.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiaga pagal 1 punktą į grunto viršutinį sluoksnį įterpiama įvedant ją į stabilizuojamą grunto viršutinį sluoksnį arba užpurškiant ant jo ir sumaišant su grunto viršutiniu sluoksniu.

5. Būdas pagal 3 – 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į grunto viršutinį sluoksnį įterpiamos medžiagos pagal 1 punktą kiekis parenkamas toks, kad sudrėkintų stabilizuojamo grunto viršutinio sluoksnio daleles.

6. Būdas pagal 3 – 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabilizuojamo grunto drėkinamo viršutinio sluoksnio storis bei emulsijos koncentracija parenkama priklausomai nuo stabilizuojamo grunto struktūrinių savybių bei sluoksnio atsparumo gniuždymui reikalavimų.

7. Būdas pagal 3 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformavus stabilizuotą grunto viršutinį sluoksnį, jis papildomai apželdinamas augmenija.

