PAGE  

1. Kompozitinė šilumos izoliacinė medžiaga, turinti mineralinių bei organinių rišamųjų medžiagų, organinių užpildų ir specialiųjų priedų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mineraline rišamąja medžiaga naudojamas 42,5 klasės portlandcemenčio ir statybinio gipso, paimtų proporcija 1: (0,25 - 0,5), mišinys, organine rišamąja medžiaga naudojama optimalios koncentracijos polivinilacetato (PVA) dispersija, organiniu užpildu - nendrės, susmulkintos specialiame smulkintuve iki 1 - 25 mm, esant ingredientų santykiui pagal masę: portlandcemenčio ir gipso mišinys – 40 - 60 %, PVA dispersija – 20 - 30 %, susmulkintos nendrės – 15 - 25 %, specialieji priedai - 0,2 - 2,0 %.

2. Kompozitinės šilumos izoliacinės medžiagos, nurodytos 1 punkte, panaudojimas atitvarinių ir apšiltinimo statybos elementų, skirtų kaimo vietovių vienaaukščiams gyvenamiesiems bei ūkiniams pastatams, kurių vidaus sienos dažomos arba tapetuojamos, gamybai.

