1

1. Modifikuoto paviršiaus štapeliniai plaušeliai, besiskiriantys tuo, kad turi erdvinį kreivalinijinį atsitiktinį pirminį rangytumą, ir tuo, kad jų storis yra nuo 2 iki 20 dtex, o kirpimo ilgis - 1-100 mm.

2. Modifikuoto paviršiaus štapeliniai plaušeliai pagal 1 punktą, besiskiriantys tuo, kad turi antrinį rangytumą, kurio dažnis yra 6 bangos per 10 cm.

3. Plaušeliai pagal 1 punktą, besiskiriantys tuo, kad plaušelių paviršius yra modifikuotas silikono polimeru, tokiu kaip polidimetilsiloksanas, kur Si sudaro nuo 0,02 iki 1,0% pluošto masės.

4. Plaušeliai pagal 1 punktą, besiskiriantys tuo, kad plaušelių paviršius yra modifikuotas polialkilenoksido ir kitų polimerų fragmentuotais kopolimerais arba  polietileno ar polialkileno polimerais, ir tuo, kad paviršiaus modifikatoriaus yra nuo 0,1 iki 1,2% plaušelių masės.

5. Plaušelių pagal 1 punktą kompozicija su mažiausiai vienu iš kitų plaušelių, įskaitant rišiklio plaušelį, besiskirianti tuo, kad turi modifikuoto paviršiaus erdvinio kreivalinijinio atsitiktinio pirminio rangytumo plaušelius, kurių storis yra nuo 2 iki 20 dtex, o kirpimo ilgis - 1-100 mm, ir tuo, kad erdvinio kreivalinijinio pirminio atsitiktinio rangytumo plaušeliai sudaro mažiausiai 70% kompozicijos masės.

6. Pagalvės, antklodės, baldų minkštieji elementai, miegmaišiai, rūbai ir panašūs gaminiai, besiskiriantys tuo, kad yra užpildyti plaušeliais, turinčiais erdvinį kreivalinijinį atsitiktinį pirminį rangytumą, kurių ilgis yra nuo 2 iki 20 dtex, o kirpimo ilgis 10-100 mm.

7. Neaustiniai gaminiai, besiskiriantys tuo, kad yra pagaminti iš plaušelių, turinčių erdvinį kreivalinijinį atsitiktinį pirminį rangytumą, kurių ilgis yra nuo 2 iki 20 dtex, o kirpimo ilgis 10-100 mm.

8. Neaustiniai gaminiai pagal 7 punktą, besiskiriantys tuo, kad plaušeliai turi antrinį rangytumą, kurio dažnis yra daugiau kaip 6 bangos per 10 cm.

9. Neaustiniai gaminiai pagal 7 ar 8 punktą, besiskiriantys tuo, kad plaušelių paviršius yra modifikuotas silikono polimeru, tokiu kaip polidimetilsiloksanas, kur Si sudaro nuo 0,02 iki 1,0% pluošto masės.

10. Neaustiniai gaminiai pagal 7, 8 ar 9 punktą, besiskiriantys tuo, kad plaušelių paviršius yra modifikuotas polialkilenoksido ir kitų polimerų fragmentuotais kopolimerais arba  polietileno ar polialkileno polimerais, ir tuo, kad paviršiaus modifikatoriaus yra nuo 0,1 iki 1,2% plaušelių masės.

11. Pluošto klasteris, turintis atsitiktinio pasiskirstymo ir išsidėstymo plaušelius kiekvieno klasterio viduje, besiskiriantis tuo, kad pluošto klasteriai turi daugybę modifikuoto paviršiaus erdvinio atsitiktinio pirminio rangytumo štapelinių plaušelių, kurių storis yra nuo 2 iki 20 dtex, o kirpimo ilgis – 10-100 mm.

12. Pluošto klasteris pagal 11 punktą, besiskiriantis tuo, kad plaušeliai turi antrinį rangytumą, kurio dažnis yra daugiau nei 6 bangos per 10 cm, ir tuo, kad pluošto klasterių vidutinis skersmuo yra nuo 2 mm iki 15 mm.

13. Pluošto klasteris pagal 11 punktą, besiskiriantis tuo, kad plaušelių paviršius yra modifikuotas silikono polimeru, tokiu kaip polidimetilsiloksanas, kur Si sudaro nuo 0,02 iki 1,0% pluošto masės.

14. Pluošto klasteris pagal 11 punktą, besiskiriantis tuo, kad plaušelių paviršius yra modifikuotas polialkilenoksido ir kitų polimerų fragmentuotais kopolimerais arba polietileno ar polialkileno polimerais, ir tuo, kad paviršiaus modifikatoriaus yra nuo 0,1 iki 1,2% pluošto masės.

15. Pluošto klasteris pagal 11 punktą, besiskiriantis tuo, kad mažiausiai 50% pagal masę pluošto klasterių skersmuo yra toks, kad maksimalus kiekvieno pluošto klasterio matmuo neviršija dviejų minimalių matmenų.

16. Pluošto klasteris pagal 12 punktą, besiskiriantis tuo, kad dar turi kitokius štapelinius plaušelius, nei štapeliniai plaušeliai pagal 12 punktą, kurie sudaro 30% visos plaušelių masės klasteryje.

17. Pagalvės, antklodės, baldų minkštieji elementai, miegmaišiai, rūbai ir panašūs gaminiai, užpildyti pluošto klasteriais, turinčiais plaušelių atsitiktinį pasiskirstymą ir išsidėstymą kiekvieno klasterio viduje, besiskiriantys tuo, kad pluošto klasteriai turi daugybę erdvinio kreivalinijinio atsitiktinio pirminio rangytumo modifikuoto paviršiaus štapelinių plaušelių.

18. Štapelinių plaušelių, turinčių erdvinį kreivalinijinį atsitiktinį pirminį rangytumą, gamybos būdas, besiskiriantis tuo, kad turi

(a) sintetinio polimero formavimo iš polimero lydinio ir polimero aušinimo, gaunant sukietintus ištisinius siūlus;

(b) sukietintų siūlų tempimo šildymo ritiniais;

(c) siūlų tūringumo didinimo pašildytu sausu skysčiu temperatūroje, kuri yra didesnė už sintetinio polimero antros eilės tarpinę temperatūrą;

(d) siūlų atšaldymo iki temperatūros, kuri yra mažesnė už sintetinio polimero antros eilės tarpinę temperatūrą;

(e) siūlų karpymo linijoje, gaunant štapelinius plaušelius;

(f) plaušelių apdorojimo paviršiaus modifikatoriumi, gaunant modifikuoto paviršiaus plaušelius; ir

(g) modifikuoto paviršiaus plaušelių kietinimo stadijas.

19. Būdas pagal 18 punktą, besiskiriantis tuo, kad stadiją (f) atlieka prieš stadiją (e).

20. Būdas pagal 18 punktą, besiskiriantis tuo, kad stadiją (f) atlieka prieš stadiją (e) taip, kad apdoroja siūlus paviršiaus modifikatoriumi ir modifikuoto paviršiaus siūlus sukarpo, gaunant modifikuoto paviršiaus plaušelius.

21. Būdas pagal 18 punktą, besiskiriantis tuo, kad sukietintus plaušelius supakuoja į ryšulius jų tolesniam apdorojimui ar naudoja tiesiogiai jungtiniame procese gaminti pluošto klasterius, neaustinius gaminius ar panašius produktus.

22. Būdas pagal 18 punktą, besiskiriantis tuo, kad plaušelius susuka į pluošto klasterius klasterių formavimo įrenginyje.

