1

1. Elastinga medžiaga medicininės ir profilaktinės paskirties gaminiams, gauta iš medvilninių verpalų ir lateksinio siūlo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji susideda iš dviejų viršutinio ir apatinio sluoksnių, kuriuose skersine kryptimi išdėstyti medvilniniai, pusvilnoniai ar vilnoniai verpalai, sujungti išilginių sintetinių siūlų metmeniniu pynimu –grandinėle, į kurios kilpas įvestas lateksinis monosiūlas, kurio skersmuo 0,0 – 1 mm.

2. Elastinga medžiaga medicininės ir profilaktinės paskirties gaminiams pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viena metmeninio pynimo – grandinėlės kilpa sujungta 1 – 10 kiekvieno siūlo verpalų. 

3. Elastinga medžiaga medicininės ir profilaktinės paskirties gaminiams pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medvilninių, pusvilnonių ar vilnonių verpalų linijinis tankis yra 18 – 80 teks, o sintetinių siūlų – 3 – 10 teks.

4. Elastinga medžiaga medicininės ir profilaktinės paskirties gaminiams pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atstumas tarp kilpų stulpelių yra 2 – 10 mm.

5. Elastinga medžiaga medicininės ir profilaktinės paskirties gaminiams pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atstumas tarp lateksinių monosiūlų yra 2 – 10 mm.

