1. Kanalinio urano-grafito branduolinio reaktoriaus eksploatacijos būdas, apimantis avarinį neigiamo reaktyvumo įvedimą, pervedant į darbinę eigą aktyvioje zonoje mažiausiai vieną reguliavimo įtaisą, turintį pakabą ir grandis su neutronus absorbuojančia medžiaga,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisu naudoja lygiagrečiai išdėstytas grandis su neutronus absorbuojančia medžiaga, kiekviena iš kurių yra sujungta su pakaba, be to, mažiausiai vieną reguliavimo įtaisą perveda į darbinę eigą aktyvioje zonoje per visą jos aukštį taip, kad neigiamo reaktyvumo avarinio įvedimo greitis W darbinės eigos ribose atitiktų sąlygą:

 W = K · [(/(N)], kur (1)

( - neigiamo reaktyvumo, įvesto reguliavimo įtaisais, pervedant į darbinę eigą aktyvioje zonoje, reikšmės dydis, (ef;

N - reguliavimo įtaisų, pervedamų į darbinę eigą aktyvioje zonoje, skaičius;

K – eksperimentiškai apskaičiuotas koeficientas, parinktas nuo 0,133 iki 0,223, 1/s.

2. Kanalinio urano-grafito branduolinio reaktoriaus reguliavimo įtaisas, turintis įvedamas su pakaba į aušinamą kanalą grandis su neutronus absorbuojančia medžiaga, kurios gali judėti išilgai aušinamo kanalo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įvorę su 12 atskirų kanalų, išdėstytų vienodais atstumais nuo išilginės įvorės ašies, kuriuose įrengtos grandys su neutronus absorbuojančia medžiaga, be to, su pakaba yra sujungta kiekviena grandis su neutronus absorbuojančia medžiaga, o išorinis grandies su neutronus absorbuojančia medžiaga skersmuo dGR parinktas nuo 0,102d mm iki 0,106d mm, kur d – išorinis įvorės skersmuo.

3. Reguliavimo įtaisas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai viena grandis su neutronus absorbuojančia medžiaga yra padaryta dviejų dalių, sujungtų šarnyru.

4. Reguliavimo įtaisas pagal 2 ar 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grandys su neutronus absorbuojančia medžiaga sujungtos su pakaba ąselėmis.

5. Reguliavimo įtaisas pagal bet kurį 2-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neutronus absorbuojanti medžiaga yra disprozio titanatas.

6. Reguliavimo įtaisas pagal bet kurį 2-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvorė yra pagaminta iš aliuminio lydinio.

7. Reguliavimo įtaisas pagal bet kurį 2-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvorė užpildyta atmosferos slėgio oru.

